上海市工程建设地方标准

预拌砂浆应用技术规程（修订）

Technical specification for

application of ready-mixed mortar

（征求意见稿）

2018年 上海

前言

根据上海市建筑建材业市场管理总站沪建市管[2017]29号《关于委托上海市工程建设标准化专业技术委员会负责部分工程建设标准编制管理的通知》的要求，确定由上海市建筑科学研究院主编《预拌砂浆应用技术规程》（修订）。

本规程的主要技术内容有：1. 总则；2. 术语和分类；3. 标记；4. 材料；5. 设计；6. 进场检验、施工储存与拌合；7. 施工；8. 施工质量验收要求；9. 附录；10. 条文说明。

本规程修订的主要技术内容包括：

1. 增加建筑废弃混凝土细骨料及其技术要求。

2. 增加轻质保温砌筑砂浆和机喷砂浆及其技术要求。

3. 增加预拌砂浆机械化施工相关规定。

4. 修订预拌砂浆生产过程中质量控制技术要求。

5. 完善预拌砂浆施工过程中质量控制技术要求。

6. 完善预拌砂浆验收过程中质量控制技术要求。

各单位在执行本规程过程中，如有意见和建议，请反馈给上海市建筑科学研究院（地址：上海市宛平南路75号；邮编：200032；）, 以供今后修订参考。

主编单位：上海市建筑科学研究院

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

上海市建筑建材业市场管理总站

二零一八年十二月

目次

1  总  则	1

2  术语和分类	2

2.1 术语	2

2.2 分类	4

3 标记	6

4 材料	7

4.1  原材料要求	7

4.2  性能要求	9

4.3 试验方法	12

4.4 包装、生产储存和运输	13

5  设计	15

5.1  一般规定	15

5.2  砌筑砂浆	15

5.3  抹灰砂浆	16

5.4  地面砂浆	17

6  进场检验、施工储存与拌合	18

6.1  进场检验	18

6.2  湿拌砂浆施工储存	18

6.3  干混砂浆施工储存	19

6.4  干混砂浆拌合	19

7  施工	20

7.1  一般规定	20

7.2  砌筑砂浆施工	20

7.3  抹灰砂浆施工	21

7.4  地面砂浆施工	24

8  施工质量验收要求	25

8.1 一般规定	25

8.2  砌筑砂浆施工质量验收要求	25

8.3  抹灰砂浆施工质量验收要求	26

8.4  地面砂浆施工质量验收要求	27

附录A  开裂指数试验方法	29

附录B 压力泌水率试验方法	32

附录C  预拌砂浆进场检验	34

本规程用词说明	35

条文说明	37

Contents

- General Provisions ………………………………………………………………. 1

- Terms and Classification ………………………………………………………… 2

2.1 Terms……………………………………………………………………………2

2.2 Classification……………………………………………………………………4

3  Mark……………………………………………………………………………….7

4  Materials …………………………………………………………………………. 8

4.1 General Requirements ………………………………………………………….8

4.2 Performance Requirements ………………………………………………… 11

4.3 Test Methods ………………………………………………………………… 13

4.4 Packaging and Production Storage and Transportation …………………….... 14

5  Design……………………………………………………………………………16

5.1 General Requirments …………………………………………………………16

5.2 Masonry Mortar ………………………………………………………………16

5.3 Plasting Mortar ……………………………………………………………… .17

5.4 Screeding Mortar ……………………………………………………………...18

6  Site Acceptance and Construction Storage and Mixing ……………………….. 19

6.1 Site Acceptance……………………………………………………………......19

6.2 Construction Storage of Wet-mixed Mortar………………………………….. 19

6.3 Construction Storage of Dry-mixed Mortar…………………………………...20

6.4 Mixing of Dry-mixed Mortar ………………………………………………... 20

7  Construction …………………………………………………………………...21

7.1 General Requirments ………………………………………………………… 21

7.2 Masonry Mortar………………………………………………………………..21

7.3 Plasting Mortar………………………………………………………………...22

7.4 Screeding Mortar………………………………………………………………25

8  Construction Quality Acceptance of Ready-mixed Mortar …………………….. 26

8.1 General Requirments…………………………………………………………..26

8.2 Masonry Mortar………………………………………………………………..26

8.3 Plasting Mortar………………………………………………………………...27

8.4 Screeding Mortar………………………………………………………………28

Appendix A  Test method of crack performance …………………………………..30

Appendix B  Test method of pressure bleeding rate …………………………….. ..33

Appendix C  Site acceptance of ready-mixed mortar …………………………… ..35

Explanation of Wording in This Specification……………………………………….36

Addition: Explanation of Provision………………………………………………….38

# 1  总  则

1.0.1  为适应发展建筑砂浆成品化的需要，保证预拌砂浆的生产与施工质量，规范预拌砂浆在建筑工程中的应用，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于预拌砂浆的生产和一般工业与民用建筑的砌筑、抹灰和楼地面(屋面)工程的应用及施工与质量验收。

1.0.3  预拌砂浆的生产、应用及施工与质量验收，除应执行本规程的要求外，尚应符合现行相关标准、规范和规程的规定。

# 2  术语和分类

2.1 术语

2.1.1  预拌砂浆 ready-mixed mortar

指由专业工厂生产的砂浆拌合物，按产品形式分为湿拌砂浆和干混砂浆。

    - 湿拌砂浆 wet-mixed mortar

指由胶凝材料、细集料、保水增稠材料、矿物掺合料、添加剂和水等组份按一定比例，在专业搅拌站（厂）经计量、拌制后，用搅拌运输车运至使用地点，放入密封容器储存，并在规定时间内使用完毕的砂浆拌合物。

1 湿拌砌筑砂浆 wet-mixed masonry mortar

指用于普通砌筑工程灰缝厚度8mm～12mm的湿拌砂浆。

2湿拌抹灰砂浆wet-mixed plastering mortar

指用于抹灰工程的的砂浆层厚度大于6mm的湿拌砂浆。

3 湿拌地面砂浆 wet-mixed screeding mortar

指用于建筑楼地面及屋面工程的湿拌砂浆。

4 湿拌防水砂浆 wet-mixed waterproof mortar

指用于一般防水工程中抗渗防水部位的湿拌砂浆。

2.1.3  干混砂浆 dry-mixed mortar

又称干粉砂浆，由专业生产厂生产的一种干状混合物，它既可由专用罐车运输至工地加水拌和使用，也可采用包装形式运到工地拆包加水拌合使用。

1干混普通砂浆dry-mixed ordinary mortar

指由胶凝材料、经干燥筛分处理的细集料、保水增稠材料、粉煤灰或其他矿物掺合料等组份按一定比例，在专业生产厂经计量、混合后的一种颗粒状混合物。

1） 干混普通砌筑砂浆  dry-mixed ordinary masonry mortar

指用于普通砌筑工程灰缝厚度8mm～12mm的干混砂浆。

2） 干混普通抹灰砂浆  dry-mixed ordinary plastering mortar

指用于抹灰工程的砂浆层厚度大于6mm的干混砂浆。

3） 干混地面砂浆  dry-mixed screeding mortar

指用于建筑楼地面及屋面工程的干混砂浆。

4） 干混普通防水砂浆  dry-mixed ordinary waterproof mortar

指用于一般防水工程中抗渗防水部位的干混砂浆。

5） 干混普通抗裂砂浆 dry-mixed ordinary anti-crack mortar

指用于有抗裂性能要求的干混砂浆。

2 干混特种砂浆  dry-mixed special mortar

指由胶凝材料、经干燥筛分处理的细集料、添加剂以及根据性能确定的其他组份，在专业生产厂经计量、混合后的一种颗粒状混合物。主要用于具有特种性能的薄层干混砂浆。本规程仅涉及干混薄层砌筑砂浆、干混薄层抹灰砂浆、混凝土界面处理砂浆、加气混凝土界面处理砂浆和轻质保温砌筑砂浆。

1）干混薄层砌筑砂浆  dry-mixed thin-layer masonry mortar

指用于薄层砌筑工程灰缝厚度不大于5mm的干混砂浆。

2）干混薄层抹灰砂浆  dry-mixed thin-layer plastering mortar

指用于抹灰工程的砂浆层厚度不大于5mm的干混砂浆。

3）混凝土界面处理砂浆  interface treatment mortar for concrete

指用于提高抹灰砂浆层与混凝土基层粘结强度的干混砂浆。

4）加气混凝土界面处理砂浆 interface treatment mortar for aerated concrete

指用于提高抹灰砂浆层与加气混凝土基层粘结强度的干混砂浆。

5）轻质保温砌筑砂浆  light-weight thermal-insulation masonry motar

指用于自保温墙体砌筑工程的轻质干混砌筑砂浆。

2.1.4  再生细骨料  recycled fine aggregate

由建（构）筑废物中的混凝土加工而成，粒径不大于4.75mm的颗粒。

2.1.5  再生细骨料取代率  replacement ratio of recycled fine aggregate

再生砂浆中再生细骨料用量占骨料总用量的质量百分比，单位为％。

2.1.6  轻细集料  lightweight fine aggregate

堆积密度不大于1200kg/m3、粒径不大于4.75mm的颗粒。

2.1.7  保水增稠材料  water-retentive and plastic material

指用于预拌砂浆中改善砂浆可操作性及保水能力的非石灰型粉状材料。

2.1.8  添加剂  additive

指改善砂浆防水、抗冻、早强、防裂、粘结和抗渗等性能的物质。

2.1.9  矿物掺合料  mineral addition

指为提高砂浆和易性及硬化后性质而加入的无机材料。

2.1.10 机械喷涂抹灰 plastering by motar spraying

采用泵送方法将砂浆拌合物沿管道输送至喷枪出口端，再利用压缩空气将砂浆喷涂至作业面上的抹灰工艺。

2.1.11 压力泌水率  pressure bleeding rate

砂浆拌合物在施加恒定压力后10s泌出的水与加压140s泌出水的质量的比值。

2.2 分类

2.2.1  湿拌砂浆分类

1  按用途分为湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、湿拌地面砂浆和湿拌防水砂浆，并采用表2.2.1-1的符号。

表2.2.1-1  湿拌砂浆符号

| 品种 | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌抹灰砂浆 | 湿拌地面砂浆 | 湿拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | WM | WP | WS | WW |

2  按强度等级、抗渗等级、稠度和凝结时间的分类应符合表2.2.1-2的规定。

表2.2.1-2  湿拌砂浆分类

| 项 目 | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌抹灰砂浆 | 湿拌地面砂浆 | 湿拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度等级 | M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30 | M5、M10、M15、M20 | M20、M25 | M15、M20 |
| 稠度a/mm | 50、70、90 | 70、90、110 | 50 | 50、70、90 |
| 凝结时间/h | ≥8、≥12、≥24 | ≥8、≥12、≥24 | ≥4、≥8 | ≥8、≥12、≥24 |
| 抗渗等级 | — | — | — | P6、P8、P10 |
| a可根据现场气候条件和施工要求确定。 |  |  |  |  |

2.2.2 干混砂浆分类

- 按用途分为干混普通砌筑砂浆、干混普通抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混

普通防水砂浆、干混普通抗裂砂浆、干混界面砂浆、干混薄层砌筑砂浆、干混薄层抹灰砂浆、干混轻质保温砌筑砂浆，并采用表2.2.2-1的符号。

表2.2.2-1  干混砂浆符号

| 品种 | 干混普通砂浆 |  |  |  |  | 干混特种砂浆 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干混普通砌筑砂浆 | 干混普通抹灰砂浆 | 干混地面砂浆 | 干混普通防水砂浆 | 干混普通抗裂砂浆 | 干混界面砂浆 | 干混薄层砌筑砂浆 | 干混薄层抹灰砂浆 | 干混轻质保温砌筑砂浆 |
| 符号 | DM | DP | DS | DW | DAC | DIT | DTM | DTP | DLM |

- 干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆和干混

普通抗裂砂浆按强度等级、抗渗等级的分类应符合表2.2.2-2的规定。

表2.2.2-2  干混砂浆分类

| 项 目 | 干混砌筑砂浆 |  |  | 干混抹灰砂浆 |  |  | 干混地面 砂浆 | 干混普通防水砂浆 | 干混普通抗裂砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通砌 筑砂浆 | 薄层砌筑砂浆 | 轻质保温砌筑砂浆 | 普通抹灰砂浆 | 薄层抹灰砂浆 | 机喷抹灰砂浆 |  |  |  |
| 强度等级 | M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30 | M5、M10 | M5、M7.5 | M5、 M10、M15、M20 | M5、 M10 | M5、M10、M15、M20 | M20、M25 | M15、M20 | M5、M10、M15 |
| 抗渗等级 | — | — | — | — | — | — | — | P6、P8、P10 | — |

# 3 标记

3.0.1  湿拌砂浆标记如下：

W×  M××/P×× - ×× - ××

凝结时间

稠度

抗渗等级(有要求时)

强度等级

湿拌砂浆符号

示例1：湿拌砌筑砂浆的强度等级为M10，稠度为70mm，凝结时间为12h，其标记为：

WM M10-70-12

示例2：湿拌防水砂浆的强度等级为M15，抗渗等级为P8，稠度为70mm，凝结时间为12h，其标记为：

WW M15/P8-70-12

3.0.2  干混普通砂浆标记如下：

D×   M××

主要性能或型号

干混普通砂浆符号

示例：干混普通砌筑砂浆的强度等级为M10，其标记为：

DM M10

3.0.3  干混特种砂浆标记如下：

D×  M××

主要性能或型号

干混特种砂浆符号

示例1：干混薄层砌筑砂浆的强度等级为M10，其标记为：

DTM M10

# 4 材料

4.1  原材料要求

4.1.1  预拌砂浆所用材料不应对人体、生物及环境造成有害的影响，并应符合国家有关安全和环保相关标准的规定。

4.1.2  材料进厂时应具有质量证明文件。对进厂材料应按国家现行标准的规定按批进行复验，复验合格后方可使用。

4.1.3 胶凝材料

1  宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，并应符合《通用硅酸盐水泥》GB175 的规定。不得使用立窑水泥。

2  对同一水泥厂生产的同品种、同强度等级的散装水泥，以一次进厂的同一出厂编号的水泥为一批。但一批的总量不得超过500t。当采用同一旋窑厂生产的质量长期稳定的生产间隔时间不超过l0d的散装水泥，可以500t为一检验批，随机地从不少于3个罐中各采取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg水泥作为检验样。

对已进厂的每批水泥，因储存期超过3个月、储存不当或在使用过程中产生质量疑问时，应重新采集试样复验并以该结果为准。

3  采用其他胶凝材料应符合相关标准的要求或有有效的技术依据，并通过本市市级或省级以上建设技术主管部门的产品鉴定，预拌砂浆应经过省级以上的产品鉴定。

4.1.4  细集料

1  砂应符合《建筑用砂》GB/T 14684的规定，宜优先选用中砂，并应筛除4.75mm以上颗粒。细集料的最大粒径、颗粒级配等应满足相应品种砂浆的要求。

2  再生细骨料可用于配制砌筑砂浆、普通抹灰砂浆和地面砂浆。再生细骨料性能应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4 再生细骨料各项指标

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 微粉含量（按质量计）/％ | MB值<1.40或合格 | ＜10.0 |
|  | MB值≥1.40或不合格 | ＜5.0 |
| 泥块含量（按质量计）/％ |  | ＜2.0 |
| 再生胶砂需水量比 |  | ＜1.75 |
| 再生胶砂强度比 |  | ＞0.70 |
| 单级最大压碎指标值/％ |  | ＜25 |
| 表观密度/(kg/m3) |  | ＞2200 |
| 堆积密度/(kg/m3) |  | ＞1100 |
| 空隙率/％ |  | ＜50 |
| 细度模数 |  | 2.3~3.0 |

3  再生细骨料的取代率应根据已有技术资料和砂浆性能要求确定。当无技术资料作为依据时，再生细骨料取代率不宜大于40%。

4  轻质砌筑砂浆采用的细集料应符合《轻集料及其试验方法》GB/T17431.1的规定。

5  集中生产时，细集料检验批量以1000t为一批，再生细骨料以600t为一批，轻集料以400m3为一批，不足上述规定数量者也以一批计。

6  在筛分及存储过程中，应采取措施使砂颗粒级配均匀，保持洁净，不得混入影响砂浆性能的有害物质。干燥后砂的含水率应小于0.5%。抹灰砂浆用细骨料的细度模数不宜小于2.3。

7  采用其他细集料应符合相关标准的要求或有充足的技术依据，并应在使用前进行试验验证。

4.1.5  保水增稠材料

1  保水增稠材料用于砌筑砂浆应符合《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164 的规定。

2  保水增稠材料进厂时应具有质量证明文件，并应通过省级以上建设技术主管部门的产品鉴定，经试验合格后方可使用；采用保水增稠材料的预拌砂浆应通过本市市级或省级以上建设技术主管部门的产品鉴定。

3  检验批量应以200t为一批；连续生产15d不足规定数量时，也以一批计。

4.1.6  矿物掺合料

1  粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、天然沸石粉、硅灰应分别符合GB/T 1596（不低于II级F类）、GB/T 18046、JGJ/T 112 、GB/T 27690的规定。

2  矿物掺合料的掺量应符合相关标准的规定，并应通过试验确定。

3  矿物掺合料进厂时应具有质量证明文件，并应按批量复验，合格后方可使用。

4  粉煤灰的检验批量应以连续供应相同等级的200t为一批；连续生产15d不足200t时，也以一批计；其他矿物掺合料的检验批量应按其产品标准的规定执行。

5  采用其他品种矿物掺合料时，应符合相应标准的规定并应通过试验验证，预拌砂浆应通过省级以上建设技术主管部门的产品鉴定。

4.1.7  添加剂

1  添加剂进厂时应符合相关标准或提供质量证明文件，其使用应通过检验和试配并符合要求后，方可使用。

2  添加剂应保持匀质，不得含有有害砂浆耐久性的物质。检验批量应按其产品标准的规定进行，连续15d不足规定数量者也以一批计。

4.1.8  砂浆缓凝剂

砂浆缓凝剂应能推迟水泥的初凝时间，使砂浆在密闭容器内可保持24h不凝结；超过上述时间或者砂浆水分被吸附蒸发后，砂浆仍能正常凝结硬化。砂浆缓凝剂品质指标见表4.1.8。

表4.1.8  砂浆缓凝剂品质要求

| 项目 | 氯离子含量/% | 砂浆凝结时间/h |
| --- | --- | --- |
| 质量要求 | ≤0.40 | ≥24 |

1  砂浆缓凝剂应保持匀质，不得含有有害砂浆耐久性的物质。

2  砂浆缓凝剂掺量应通过试验确定。

3  砂浆缓凝剂批量为10t一批，不足10t者按一批计。进厂时必须具有质量证明文件，做好明显标记，在运输和存储时不得混入杂质。

4.1.9  符合国家标准的饮用水，可直接用于拌制砂浆；当采用其他水源时，必须先进行检验，应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，方可用于拌制砂浆。

4.2  性能要求

4.2.1  湿拌砂浆性能应符合下列规定：

1  湿拌砌筑砂浆的砌体力学性能应符合《砌体结构设计规范》GB 50003的规定，湿拌砌筑砂浆拌合物的表观密度不应小于1800kg/m3。

2  湿拌砂浆性能应符合表4.2.1-1的规定。

表4.2.1-1  湿拌砂浆性能指标

| 项 目 |  | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌抹灰砂浆 | 湿拌地面砂浆 | 湿拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保水率/% |  | ≥88.0 | ≥88.0 | ≥88.0 | ≥88.0 |
| 14d拉伸粘结强度/MPa |  | — | M5：≥0.15 ＞M5：≥0.20 | — | ≥0.20 |
| 28d收缩率/% |  | — | ≤0.15 | — | ≤0.15 |
| 抗冻性a | 强度损失率/% | ≤25 |  |  |  |
|  | 质量损失率/% | ≤5 |  |  |  |
| a 有抗冻性要求时，应进行抗冻性试验。 |  |  |  |  |  |

3  湿拌砂浆抗压强度应符合表4.2.1-2的规定。

表4.2.1-2  预拌砂浆抗压强度

| 强度等级 | M5 | M7.5 | M10 | M15 | M20 | M25 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28d抗压强度/MPa | ≥5.0 | ≥7.5 | ≥10.0 | ≥15.0 | ≥20.0 | ≥25.0 | ≥30.0 |

4  湿拌防水砂浆抗渗压力应符合表4.2.1-3的规定。

表4.2.1-3  预拌砂浆抗渗压力

| 抗渗等级 | P6 | P8 | P10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d抗渗压力/MPa | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 |

5  湿拌砂浆稠度实测值与合同规定的稠度值之差应符合表4.2.1-4的规定。

表4.2.1-4  湿拌砂浆稠度允许偏差

| 规定稠度/mm | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 50、70、90 | ±10 |
| 100 | -10～+5 |

4.2.2  干混砂浆性能应符合下列规定：

1  粉状产品应均匀、无结块。

2  干混砌筑砂浆的砌体力学性能应符合《砌体结构设计规范》GB 50003的规定，干混普通砌筑砂浆拌合物的表观密度不应小于1800kg/m3。

3  干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆的性能应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  干混砂浆性能指标

| 项 目 |  | 干混砌筑砂浆 |  |  | 干混抹灰砂浆 |  |  | 干混地面砂浆 | 干混普通防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通砌筑砂浆 | 薄层砌筑砂浆a | 轻质保温砌筑砂浆 | 普通抹灰砂浆 | 薄层抹灰砂浆a | 机喷抹灰砂浆c |  |  |
| 保水率/% |  | ≥88.0 | ≥99.0 | ≥92.0 | ≥88.0 | ≥99.0 | ≥90.0 | ≥88.0 | ≥88.0 |
| 凝结时间/h |  | 3～12 | — | 3～12 | 3～12 | — | — | 3～9 | 3～12 |
| 2h稠度损失率/% |  | ≤30 | — | ≤30 | ≤30 | — | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| 压力泌水率/% |  | — | — | — | — | — | <35 | — | — |
| 导热系数（w/(m.k)） |  | — | — | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
| 干密度(kg/m3) |  | — | — | ≤1000 | — | — | — | — | — |
| 14d拉伸粘结强度/MPa |  | — | — | — | M5：≥0.15 ＞M5：≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.20 | — | ≥0.20 |
| 28d收缩率/% |  | — | — | — | ≤0.15 |  |  | — | ≤0.15 |
| 抗冻性b | 强度损失率/% | ≤25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量损失率/% | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. a  干混薄层砌筑砂浆宜用于灰缝厚度不大于5mm的砌筑；干混薄层抹灰砂浆宜用于砂浆层厚度不大于5mm的抹灰。

2. b 有抗冻性要求时，应进行抗冻性试验。

3. c 机喷抹灰砂浆最大颗粒粒径应根据喷涂设备类型选定为3 mm、4mm、4.75mm。

4  干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆的抗压强度应符合表4.2.1-2的规定；干混普通防水砂浆的抗渗压力应符合表4.2.1-3的规定。

4.2.3 干混普通抗裂砂浆应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  干混普通抗裂砂浆性能

| 强度等级 | 保水率 /% | 2h稠度损失率/% | 凝结时间/h | 28d 抗压强度/MPa | 14d 拉伸粘结强度/MPa | 28d 收缩率 /% | 开裂 指数 /mm | 抗冻性a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 强度 损失率/% | 质量 损失率/% |
| M5 M10 M15 | ≥88.0 | ≤30 | 3～9 | ≥5.0 ≥10.0 ≥15.0 | M5:≥0.15； ＞M5:≥0.20 | ≤0.15 | 0 | ≤25 | ≤5 |

注：a 有抗冻性要求时，应进行抗冻性试验。

4.2.4  混凝土界面处理砂浆应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4  混凝土界面处理砂浆

| 项目 |  |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度/MPa | 未处理 |  | ≥0.6 | ≥0.5 |
|  | 处理后 | 浸水 | ≥0.5 | ≥0.4 |
|  |  | 耐热 |  |  |
|  |  | 冻融循环 |  |  |
|  |  | 耐碱 |  |  |
|  | 晾置时间，20min |  | — | ≥0.5 |
| 横向变形a/mm |  |  | ≥2.5 |  |
| 备注： I型：适用于水泥混凝土的界面处理。 II型：适用于加气混凝土或以粉煤灰、石灰、页岩、陶粒等为主要原材料制成的砌块或砖等材料的界面处理。 a横向变形为可选项目，根据工程需要由供需双方确定。 |  |  |  |  |

4.2.5  当需方对砂浆其他性能有设计要求时，应按有关标准规定进行试验。其结果应符合设计规定。

4.3 试验方法

4.3.1  湿拌砂浆按实际稠度或生产厂家给定的配合比进行试验。干混砂浆试验时的稠度为：普通和轻质保温砌筑砂浆70mm～80mm；薄层砌筑砂浆50mm～60mm；普通抹灰砂浆和普通抗裂砂浆90mm～100mm；薄层抹灰砂浆70mm～80mm；机械喷涂抹灰砂浆90mm~100mm；地面砂浆45mm～55mm；普通防水砂浆70mm～80mm。

4.3.2  抗压强度试验应按JGJ/T 70的有关规定进行。

4.3.3  抗渗压力试验应按JGJ/T 70的有关规定进行，龄期应为28d。

4.3.4  稠度试验应按JGJ/T 70的有关规定进行。

4.3.5  凝结时间试验应按JGJ/T 70的有关规定进行。

4.3.6  砌筑砂浆的砌体抗压强度、抗剪强度试验应按GB/T 50129有关规定进行。

4.3.7  表观密度试验应按JGJ/T 70的有关规定进行。

4.3.8  保水率试验应按JGJ/T 70的有关规定进行。

4.3.9  稠度损失率试验应按GB/T 25181附录A的有关规定进行。

4.3.10  除规定外，拉伸粘结强度试验应按JGJ/T 70的有关规定进行。

4.3.11  收缩试验应按JGJ/T 70的有关规定进行。

4.3.12  抗冻性试验应按JGJ/T 70的有关规定进行。冻融循环次数为25次。

4.3.13  开裂指数试验应按本规程附录A的规定进行。

4.3.14  混凝土、加气混凝土界面砂浆的性能试验应按JC/T 907的有关规定进行。

4.3.15  除规定外，凝结时间试验应按JGJ/T 70的有关规定进行，其中试验结果精确到0.1h。

4.3.16  压力泌水率试验按本规程附录B的规定进行。

4.3.17  导热系数应按GB/T10294的有关规定进行。

4.3.18  干密度应按GB/T20473的有关规定进行。

4.4 包装、生产储存和运输

4.4.1  包装应符合下列规定：

1  干混砂浆分为袋装与散装。袋装干混砂浆包装袋应符合《水泥包装袋》GB 9774的有关规定。

2  袋装干混砂浆每袋净含量不得小于其标志质量的99%。随机抽取20袋，其净含量之和不得小于标志质量的总和。

3  普通干混砂浆包装袋上应标明产品名称、强度等级、生产厂名、地址和电话、净含量、加水量范围、保质期、生产年、月、日和编号；

4  特种干混砂浆包装袋上应标明产品名称、生产厂名和地址、净含量、加水量范围、保质期、生产年、月、日和编号。

5  散装干混砂浆应具有与袋装干混砂浆标志内容相同的卡片，并附有产品使用说明书。

4.4.2  生产储存应符合下列规定：

1  干混砂浆在生产储存及运输过程中不得受潮和混入杂物。不同品种和规格型号的干混砂浆应分别储存在架空板上，标识应明确。

2  散装干混砂浆应储存在散装移动筒仓中，筒仓应密闭，且防雨、防潮。当更换砂浆品种时，筒仓应清空并清理干净。散装干混砂浆保质期应为3个月。

3  袋装干混砂浆应架空储存在干燥环境中，应有防雨、防潮、防扬尘措施。储存过程中，包装袋不应破损。

4  袋装普通干混砂浆的保质期应为3个月。袋装特种干混砂浆的保质期应为6个月。

4.4.3  运输应符合下列规定：

1  湿拌砂浆

1）湿拌砂浆应采用符合GB/T26408要求的搅拌运输车运送。装料前，装料口应保持清洁，筒体内不得有积水、积浆及杂物。

2）在装料及运输过程中，应保持搅拌运输车筒体按规定速度旋转，使砂浆运至储存地点后，不离析、不分层，组份不发生变化，湿拌砂浆稠度应满足施工规定。

3）运输设备应不吸水，不漏浆，并保证卸料及输送畅通，严禁在运输和卸料过程中加水。

4）湿拌砂浆用搅拌运输车运输的延续时间应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3  湿拌砂浆运输延续时间

| 气温 | 运输延续时间（min） |
| --- | --- |
| 5℃～35℃ | ≤150 |
| 其他 | ≤120 |

2  干混砂浆

1）干混砂浆运输时，应有防扬尘措施、不应污染环境。

2）散装干混砂浆宜采用散装干混砂浆运输车运送至施工现场。散装干混砂浆运输车应密封、防水、防潮，并宜有除尘装置。砂浆品种更换时，运输车应清空并清理干净。

3）袋装干混砂浆运输过程中不得混入杂物，并应用防雨、防潮和防尘措施。砂浆搬运时不应摔包，不应自行倾卸。

# 5  设计

5.1  一般规定

5.1.1  设计有抗冻性要求的墙体，砂浆应进行冻融试验，其抗冻性能应与墙体块材相同。

5.1.2  地面面层砂浆施工宜在室内装饰工程完工后进行。

5.1.3  普通防水砂浆施工应待基层验收合格后进行，防水层厚度宜为18mm～20mm。

5.1.4  预拌砂浆与传统砂浆的对应关系可见表5.1.4。其他砂浆可以根据其强度和操作性要求，选用相应的预拌砂浆。

表5.1.4  预拌砂浆与现场配制砂浆分类对应表

| 种类 | 预 拌 砂 浆 | 传 统 砂 浆 |
| --- | --- | --- |
| 普通砌筑砂浆 | WM5.0、DM5.0 WM7.5、DM7.5 WM10、DM10 WM15、DM15 | M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆 M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 M10混合砂浆、M10水泥砂浆 M15水泥砂浆 |
| 普通抹灰砂浆 | WP5.0、DP5.0 WP10、DP10 WP15、DP15 WP20、DP20 | 116混合砂浆 114混合砂浆 1:3水泥砂浆 1:2、1:2.5水泥砂浆、112混合砂浆 |
| 普通地面砂浆 | WS20、DS20 | 1:2水泥砂浆 |

5.2  砌筑砂浆

5.2.1  预拌砌筑砂浆可用于表5.2.6所列的砌体种类中，并应按设计要求选用。

5.2.2  用于承重结构的混凝土小型空心砌块的砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5。

5.2.3  室内地坪以下及潮湿环境，砌筑砂浆强度等级不应低于M10。用于基础墙防潮层的砌筑砂浆，应满足设计的抗渗要求。

5.2.4  普通砌筑砂浆的灰缝厚度宜为8mm～12mm；蒸压加气混凝土砌块宜采用薄层砌筑砂浆，薄层砌筑砂浆的灰缝厚度宜为3mm～5mm。

5.2.5  自保温墙体宜采用轻质保温砌筑砂浆。

5.2.6  普通和轻质保温砌筑砂浆稠度宜按表5.2.6选取。薄层砌筑砂浆的施工稠度宜为50mm～60mm,

表5.2.6  砌筑砂浆的稠度

| 砌体种类 | 砂浆稠度/mm |
| --- | --- |
| 烧结多孔砖、烧结普通砖砌体 | 70～90 |
| 蒸压灰砂砖、混凝土多孔砖砌体 | 70～80 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块砌体 | 60～90 |
| 普通混凝土小型空心砌块砌体 | 50～70 |
| 蒸压加气混凝土砌块砌体 | 50～60 |
| 石砌体 | 30～50 |

5.3  抹灰砂浆

5.3.1  混凝土墙面、蒸压灰砂砖墙面和加气混凝土砌块墙面抹灰应由材料供应商提供配套干混界面砂浆和预拌砂浆，干混界面砂浆应对基层进行全覆盖处理。

5.3.2  抹灰砂浆应按表5.1.4选用，或由设计确定其强度等级。

5.3.3  外墙宜采用普通抗裂砂浆，砂浆强度等级不应低于M10。

5.3.4  蒸压加气混凝土砌块墙体宜采用薄层抹灰砂浆或普通抗裂砂浆。

5.3.5  地下室及潮湿环境宜采用普通防水砂浆。

5.3.6  对于表面粘贴饰面砖的抹灰基层，孔洞填补，窗台、阳台抹面砂浆，砂浆强度等级不应小于M15。

5.3.7  强度高的抹灰砂浆不应涂抹在强度低的基层抹灰砂浆上。

5.3.8  抹灰层的平均厚度，不宜大于以下规定：

1   内墙：普通抹灰为20mm；高级抹灰为25mm。

2   外墙：墙面为20mm；勒脚为25mm。

3   顶棚：现浇混凝土为5mm。

4   蒸压加气混凝土砌块基层抹灰厚度宜控制在15mm以内，采用薄层抹灰砂浆抹灰厚度宜控制在5mm以内。

5.3.9  外墙大面积抹灰时，应设置水平和垂直分格缝。水平分格缝的间距不宜大于6m，垂直分格缝的间距不宜大于12m。

5.3.10  当抹灰层厚度大于35mm时，应采取与基体粘结的钢丝网加强措施。不同材料的基体交接处应设加强网，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

5.3.11  普通抹灰砂浆的施工稠度宜按表5.3.11选取。薄层抹灰砂浆的施工稠度宜为50mm～60mm。抹灰砂浆机械化施工的稠度宜为80mm~90mm。

表5.3.11  普通抹灰砂浆的施工稠度

| 抹灰层部位 | 稠度/mm |
| --- | --- |
| 底层 | 90～110 |
| 中层 | 70～90 |
| 面层 | 70～80 |

5.4  地面砂浆

5.4.1  地面砂浆强度等级不应低于M20。

5.4.2  地面砂浆找平层厚度不宜大于30mm。

5.4.3  面层砂浆的厚度应符合设计要求，且不应小于 20mm。

5.4.4  地面砂浆施工稠度宜为45mm~55mm。

# 6  进场检验、施工储存与拌合

6.1  进场检验

6.1.1  预拌砂浆应符合《预拌砂浆》GB/T 25181等国家现行相关标准的规定。

6.1.2  预拌砂浆进场时，供方应按规定批次向需方提供有效的质量证明文件。质量证明文件应包括产品型式检验报告和出厂检验报告等。

6.1.3  预拌砂浆进场时应进行外观检验，且应符合下列规定：

1  湿拌砂浆应外观均匀，无离析、泌水现象。

2  散装干混砂浆应外观均匀，无结块、受潮现象。

3  袋装干混砂浆应包装完整，无受潮现象。

6.1.4  湿拌砂浆应进行稠度检验，且稠度允许偏差应符合表4.2.1-4的规定。

6.1.5  预拌砂浆外观、稠度检验合格后，应按本规程附录C规定的检验项目及批量进行复验，复验结果合格后方可使用。

6.1.6  砂浆取样时，湿拌砂浆宜从运输车出料口或储存容器随机取样，散装干混砂浆试样应在卸料过程中卸料量约四分之一至四分之三之间采取。试样量应满足砂浆检验项目所需用量的1.5倍，且不宜少于0.01m3。

6.1.7  抗压强度试块的制作、养护、试压等应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定，龄期为28d。

6.2  湿拌砂浆施工储存

6.2.1  施工现场宜配备湿拌砂浆储存容器。储存容器应密闭、不吸水，其数量、容量应满足砂浆品种、供货量的要求。储存容器使用时，内部应无杂物、无明水。储存容器应便于储运、清洗和砂浆存取。砂浆存取时，应有防雨措施。储存容器宜采取遮阳、保温等措施。

6.2.2  不同品种、强度等级的湿拌砂浆应分别存放在不同的储存容器中，并应对储存容器进行标识，标识内容应包括砂浆的品种、强度等级和使用时限等。砂浆应先存先用。

6.2.3  湿拌砂浆在储存及使用过程中不得加水。砂浆存放过程中，当出现少量泌水时，应拌合均匀后使用。砂浆用完后，应立即清理其储存容器。

6.2.4  湿拌砂浆储存地点的环境温度宜为5℃～35℃。

6.2.5  湿拌砂浆使用前的拌合及重塑

1  湿拌砂浆在储存容器中如出现少量泌水现象，使用前应人工拌匀，如泌水严重应重新取样，进行品质检验。

2  重塑是指砂浆在规定使用时间内因工地原因造成稠度损失，使用时稠度达不到施工要求，在确保质量前提下，经现场技术负责人认定后，可加适量水拌和使砂浆重新获得原定的稠度。砂浆重塑只能进行一次。

6.3  干混砂浆施工储存

6.3.1  不同品种的散装干混砂浆应分别储存在散装移动筒仓中，不得混存混用，并应对筒仓进行标识。筒仓数量应满足砂浆品种及施工要求。更换砂浆品种时，筒仓应清空。

6.3.2  筒仓应符合现行行业标准《干混砂浆散装移动筒仓》SB/T 10461的规定，并应在现场安装牢固。

6.3.3  袋装干混砂浆应储存在干燥、通风、防潮、不受雨淋的场所，并应按品种、批号分别堆放在架空板上，不得混堆混用，且应先存先用。

6.3.4  散装干混砂浆在储存及使用过程中，当对砂浆质量的均匀性有疑问或争议时，应按《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223附录B的规定检验其均匀性。

6.4  干混砂浆拌合

6.4.1  干混砂浆应按产品说明书的规定加水，不得添加其他成分。稠度应满足现行施工规范的有关规定。

6.4.2  凡符合国家标准的饮用水，可直接用于拌制砂浆；当采用其他来源水时，必须按《混凝土用水标准》JGJ 63的规定进行检验，合格后方可用于拌制砂浆。

6.4.3  袋装干混砂浆在现场应机械搅拌，保证搅拌均匀，搅拌时间不应少于3min，随拌随用。散装干混砂浆搅拌时，应确保物料的均匀稳定，停止搅拌应及时拆卸、清洗搅拌叶片。

6.4.4  砂浆拌合物应在4h内用完，气温超过30℃时，砂浆拌合物应在2h内用完。

# 7  施工

7.1  一般规定

7.1.1  预拌砂浆的品种选用应根据设计、施工等要求确定。

7.1.2  不同品种、规格的预拌砂浆不得混合使用。

7.1.3  预拌砂浆施工前施工单位应编制施工措施，并应按施工措施进行技术交底。

7.2  砌筑砂浆施工

7.2.1  块体砌筑应符合下列规定：

1  施工前块材应试排块。

2  多孔砖及小砌块的半盲孔面，应作为铺浆面。

3  非烧结块材砌筑时龄期不宜少于28d。

4  烧结块材砌筑前应预先浇水湿润，非烧结块材砌筑前不宜浇水湿润，当施工环境十分干燥时，其表面可适当洒水。

7.2.2  砌砖工程当采用铺浆法砌筑时，一次铺浆长度不应超过750mm；施工期间气温超过30℃时，一次铺浆长度不得超过500mm。

7.2.3  蒸压加气混凝土砌块可采用薄层或轻质保温砌筑砂浆砌筑。采用薄层砌筑砂浆砌筑时，第一皮砌块砌筑前应先用水湿润基面，再施铺M7.5的普通预拌砌筑砂浆，并将砌块底面水平灰缝和侧面垂直灰缝满涂薄层砌筑砂浆方可砌筑；第二皮砌块的砌筑，应待第一皮砌块灰缝砂浆凝固后方可进行。

7.2.4  蒸压加气混凝土砌块填充外墙与结构柱、短肢剪力墙相接处，应预留10mm～15mm宽缝隙，并每隔500mm～600mm高度设置专用拉接件或26拉结钢筋。缝隙内应嵌塞PE棒并打PU发泡剂,而室外一侧的缝隙口应在PU发泡剂外再用外墙弹性腻子封闭。

7.2.5  砌筑砂浆可用原浆对墙面勾缝，但必须随砌随勾。

7.2.6  采用湿拌砂浆时，块体日砌筑高度不宜超过一步脚手架高度或1.5m。

7.2.7  其他按现行《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定执行。

7.3  抹灰砂浆施工

7.3.1  施工前，施工单位宜和生产企业、监理单位共同模拟现场条件制作抹灰样板，在规定龄期进行实体拉伸粘结强度检验，合格后封存留样。

7.3.2  抹灰施工应在主体结构验收合格后进行。非烧结块材墙体抹灰宜在墙体砌筑完成60d后进行，最短不应少于45d。

7.3.3  墙体抹灰前，窗框周边缝隙和墙面其他孔洞的封堵应符合下列规定：

1  框架填充墙顶预留的间隙宜在墙体砌筑15d后封堵。

2  填堵缝隙和孔洞应在抹灰前进行。

3  门窗框周边缝隙做法应按有关标准或设计图纸进行。

4  堵缝隙和孔洞时应将杂物、灰尘等清理干净，浇水湿润，并用C20以上混凝土堵严。

7.3.4  抹灰前基层宜进行处理，并应符合下列规定：

1  对于烧结砖砌体基层，应清除表面杂物、残留灰浆、舌头灰、尘土等。在抹灰前一天浇水润湿，水宜渗入墙面内10mm～20mm。抹灰时，墙面不得有明水。

2  对于轻集料混凝土（含轻集料混凝土空心砌块）基层，其清理可按照烧结砖砌体基层的规定进行。在抹灰前可适当浇水润湿墙面。

3  对于混凝土基层、蒸压灰砂砖墙体基层或蒸压加气混凝土砌块墙体基层，应先将基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净，再在基层上涂抹界面砂浆。界面砂浆应先加水搅拌均匀，无生粉团后再进行满批刮，并应覆盖全部基层墙面，厚度不宜大于2mm。在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。

4  对于混凝土小型空心砌块砌体（混凝土多孔砖砌体）基层，应将基层表面的尘土、污垢、油渍等清扫干净即可，不得浇水润湿；宜在基层上涂抹界面砂浆。界面砂浆应先加水搅拌均匀，无生粉团后再进行满批刮，并应覆盖全部基层墙面，厚度不宜大于2mm。在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。

5  涂抹薄层抹灰砂浆时，将基层清理干净即可，不需浇水润湿。

7.3.5  内墙抹灰时，应先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、冲筋，并应符合下列规定：

1  应根据设计图纸要求的抹灰质量及基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，并经检查后确定抹灰厚度，抹灰厚度不宜小于5mm。

2  当墙面凹度较大时，应分层衬平，每层厚度不应大于7mm～9mm。

3  抹灰饼时应根据室内抹灰要求，确定灰饼的正确位置，并应先抹上部灰饼，再抹下部灰饼。然后用靠尺板找好垂直与平整。宜用与墙体抹灰相同的抹灰砂浆抹灰饼和冲筋，灰饼宜抹成50mm方形。

7.3.6  内墙抹灰时，墙面冲筋（标筋）应符合下列规定：

1  当灰饼砂浆硬化后，可用与抹灰层相同的砂浆冲筋。

2  冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定。当墙面高度小于3.5m时宜做立筋，两筋间距不宜大于1.5m；当墙面高度大于3.5m时宜做横筋，两筋间距不宜大于2m。

7.3.7  内墙抹灰应符合下列规定：

1  冲筋2h后可以抹底灰。

2  先抹一层薄灰，要求压实并覆盖整个基层，待前一层六七成干时，再分层抹灰、找平。

7.3.8  内墙细部抹灰应符合下列规定：

1  墙、柱间的阳角应在墙、柱抹灰前，可用砂浆做护角，其高度自地面以上不宜小于2m，每侧宽度宜为50mm。对于蒸压加气混凝土砌块填充墙，应采用聚合物水泥砂浆做护角，其他墙体可采用M20以上的普通水泥砂浆做护角。

2  抹水泥窗台时，应先将窗台基层清理干净，松动的砖或砌块应重新补砌好。再将砖或砌块灰缝划深10mm，并浇水润湿，然后用C15细石混凝土铺实，且厚度应大于25mm，次日采用界面砂浆抹一遍，厚度应为2mm，随后再抹M20砂浆面层。

3  抹灰前应检查预留孔洞、配电箱、槽、盒安装是否牢固。箱、槽、盒外口应与抹灰面齐平或略低于抹灰面。底灰抹平后，应由专人把洞、箱、槽、盒周边杂物清除干净，用水将周边润湿，然后用砂浆把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。抹灰后应由专人把洞、箱、槽、盒周边杂物清除干净，并用砂浆抹压平整、光滑；

4  水泥踢脚线和墙裙应用M20砂浆分层抹灰。当要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用普通防水砂浆。

7.3.9  外墙抹灰前，应先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、冲筋，并应符合下列规定：

1 外墙抹灰找规矩时，应先根据建筑物高度确定放线方法，然后按抹灰操作层抹灰饼。

2 每层抹灰时应以灰饼做基准冲筋。

7.3.10  外墙抹灰应在冲筋2h后再抹底灰。先抹一层薄灰，要求压实并覆盖整个基层，每层每次抹灰厚度控制在5mm～7mm为宜，待前一层六七成干时，再分层抹灰、找平。

7.3.11  外墙抹灰弹线分格、粘分格条、抹面层灰应根据图纸和构造要求，先弹线分格、粘分格条，待底层七八成干后再抹面层灰。

7.3.12  外墙细部抹灰应符合下列规定：

1  在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨棚、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时，应有流水坡度，下面做滴水线（槽）或鹰嘴，严禁出现倒坡。窗上面的抹灰层应深入窗框周边的缝隙内，并应堵塞密实。

2  阳台、窗台、压顶等部位应用M20砂浆分层抹灰。

7.3.13  混凝土顶棚抹灰前，应在四周墙上弹出水平线，以此线作为控制线，先抹顶棚四周，沿圈边找平。

7.3.14  混凝土顶棚找平、抹灰，抹灰砂浆应与基体粘接牢固，表面平顺。顶棚抹灰的厚度不宜大于8mm。

7.3.15  当要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用防水砂浆。

7.3.16  普通抗裂砂浆和普通防水砂浆的施工工艺同普通抹灰砂浆。

7.3.17  机械化抹灰施工应符合以下规定：

1  机械喷涂抹灰施工前，应根据施工现场情况和进度要求，科学合理确定施工程序，编制施工方案，明确分配作业人员的任务。喷涂设备应由专人操作和管理，机械喷涂抹灰作业人员应接受过岗位技能和安全培训。

2  喷涂设备可选用螺杆泵喷涂机、活塞式喷涂机和挤压式喷涂机。

3  输送泵开机前应按产品说明书检查安全装置的可靠性、管道及接头密封性，作业前应按操作要求对喷涂系统各组成设备进行试运转，连续运转时间不应少于2min，如有异常，不得作业。

4  砂浆泵送前，宜采用水泥净浆湿润输送泵和管道。

5  机械喷涂抹灰施工前，应根据基层平整度及装饰要求确定基准，宜设置灰饼或标筋，标筋横截面宜设置成梯形，表面应平整，并牢固附着在基层上。

6  机械喷涂砂浆可根据设备类型采取一次或两次喷涂成活工艺。平均厚度不宜大于20mm。采用两次喷涂成活工艺时，第二次喷涂宜在第一层六、七成干时进行。

7  机械喷涂时，可根据设备类型和墙面类型选择合理的喷涂路线。

8  应根据环境温度、砂浆特性和设备类型确定机械喷涂停顿时间间隔，最大不宜超过45min。

9  喷涂结束后，应及时将输送泵、输浆管和喷枪清洗干净。

10 喷涂后，应用直尺刮平，采用铁板或木板进行抹平施工。

7.3.18  天气炎热时，应避免基层受日光直接照射。施工前，基层表面宜洒水湿润。

7.3.19  抹灰砂浆凝结硬化后，应及时进行保湿养护，养护时间不应少于7d。

7.3.20  其他按现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定执行。

7.4  地面砂浆施工

7.4.1  铺设找平层前，当其基层有松散填充料时，应予铺平振实。当基层为混凝土时，应清除混凝土表面的粉尘、油渍及松散物质。

7.4.2  施工前应提前1d对基层进行洒水处理，施工时基层表面不得有积水。

7.4.3  当基层表面光滑时，应用界面砂浆进行界面处理。

7.4.4  有防水要求的地面，施工前应对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理。

7.4.5  当铺设面积超过30m2时，应设置分仓缝，其间距不宜大于6m。

7.4.6  地面砂浆抹压应分2次进行，水泥初凝前进行抹平，终凝前进行压实、压光。

7.4.7  地面砂浆施工完成1d后应进行洒水保湿养护14d。

7.4.8  其他按现行《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定执行。

# 8  施工质量验收要求

8.1 一般规定

8.1.1  本章适用于砖、石、砌块等块材砌筑所用砌筑砂浆的质量验收；适用于墙面和顶棚一般抹灰所用抹灰砂浆的质量验收；适用于建筑地面工程的找平层和面层砂浆的质量验收。

8.1.2  施工单位应建立各道工序的自检、互检和专职人员检验制度，并应有完整的施工检查记录。

8.1.3  预拌砂浆抗压强度、实体拉伸粘结强度应按验收批进行评定。

8.2  砌筑砂浆施工质量验收要求

8.2.1  对同品种、同强度等级的砌筑砂浆，湿拌砌筑砂浆应以50m3为一个检验批，干混普通砌筑砂浆和干混薄层砌筑砂浆应以100t为一个检验批，轻质保温砌筑砂浆应以50t为一个检验批；不足上述数量时，应按一批计。

8.2.2  每检验批应至少留置1组抗压强度试块。

8.2.3  抗压强度应按验收批进行评定，其合格条件应符合下列规定：

1  同一验收批砂浆试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的1.10倍，且最小值应大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.85倍。

2  同一验收批砂浆抗压强度试块不应少于3组。当同一验收批抗压强度试块少于3组时，每组试块抗压强度值应大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的1.10倍。

检验方法：检查砂浆试块抗压强度检验报告单。

8.2.4  轻质保温砌筑砂浆每个验收批除检验抗压强度外，还应检验干密度和导热系数。

8.2.5  其他应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。

8.3  抹灰砂浆施工质量验收要求

8.3.1  抹灰工程检验批的划分应符合下列规定：

1  相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程，每1000m2应划分为一个检验批；不足1000m2时，应按一批计。

2  相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间）应划分为一个检验批；不足50间时，应按一批计。

8.3.2  检查数量应符合下列规定：

1  室外抹灰工程，每检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2。

2  室内抹灰工程，每检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时，应全数检查。

8.3.3  抹灰层应密实，应无脱层、空鼓，面层应无起砂、爆灰和裂缝。

检验方法：观察和用小锤轻击检查。

8.3.4  抹灰表面应光滑、平整、洁净、接槎平整、颜色均匀，分格缝应清晰。

检验方法：观察检查。

8.3.5  护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法：观察检查。

8.3.6  对同一品种、同一强度等级的抹灰砂浆，每检验批且不超过1000m2应至少留置一组抗压强度试块。试块的制作、养护、试压等应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定，龄期为28d。

8.3.7  抗压强度应按验收批进行评定。当同一验收批砂浆试块抗压强度平均值大于或等于设计强度等级时，且抗压强度最小值必须大于或等于设计强度等级值的0.85倍，判定该批砂浆的抗压强度为合格，否则判定为不合格。当同一验收批试块少于3组时，每组试块抗压强度均须大于或等于设计强度等级值。

检验方法：检查砂浆试块抗压强度检验报告单。

8.3.8  当内墙抹灰工程中抗压强度检验不合格时，应在现场对内墙抹灰层进行拉伸粘接强度检测，并以其检测结果为准；当外墙或顶棚抹灰施工中抗压强度检验不合格时，应对外墙或顶棚抹灰砂浆加倍取样进行拉伸粘接强度检测，并以其检测结果为准。

8.3.9  室外和顶棚抹灰层拉伸粘结强度检测时，相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的抹灰工程每5000m2应划分为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000m2时，也应取一组。

8.3.10  同一验收批的抹灰层拉伸粘结强度平均值应不小于表8.3.10中的规定值,且最小值必须大于或等于表8.3.10中规定值的0.85倍。当同一验收批拉伸粘结强度试验少于3组时，每组试件拉伸粘结强度均须大于或等于表8.3.10中的规定值。

检查方法：检查实体拉伸粘结强度检验报告单。

表8.3.10  抹灰砂浆拉伸粘结强度规定值

| 抹灰砂浆品种 | 拉伸粘结强度/MPa |
| --- | --- |
| 内墙抹灰砂浆 | 0.15 |
| 外墙、顶棚抹灰砂浆 | 0.25 |

8.3.11  当抹灰砂浆外表面粘贴饰面砖时，尚应符合现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定。

8.3.12  机械喷涂抹灰施工质量验收应按照抹灰砂浆施工质量验收规范进行。

8.3.13  其他应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

8.4  地面砂浆施工质量验收要求

8.4.1  地面砂浆应按每一层次或每层施工段（或变形缝）作为一个检验批。

8.4.2  检查数量应符合下列规定：

1  每检验批应按自然间或标准间随机检验，抽查数量不应少于3间，不足3间时，应全数检查。走廊（过道）应以10延长米为1间，工业厂房（按单跨计）、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。

2  对有防水要求的建筑地面，每检验批应按自然间（或标准间）总数随机检验，抽查数量不应少于4间，不足4间时，应全数检查。

8.4.3  砂浆层应平整、密实，上一层与下一层应结合牢固，应无空鼓、裂缝。当空鼓面积不大于400mm2，且每自然间（标准间）不多于2处时，可不计。

检验方法：观察和用小锤轻击检查。

8.4.4  砂浆层表面应洁净，并应无起砂、脱皮、麻面等缺陷。

检验方法：观察检查。

8.4.5  踢脚线应与墙面结合牢固、高度一致、出墙厚度均匀。

检验方法：观察和用钢尺、小锤轻击检查。

8.4.6  砂浆面层的允许偏差和检验方法应符合表8.4.6的规定。

表8.4.6  砂浆面层的允许偏差和检验方法

| 项 目 | 允许偏差/mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 踢脚线上口平直 | 4 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 缝格平直 | 3 | 拉5m线和用钢尺检查 |

8.4.7  对同一品种、同一强度等级的地面砂浆，每检验批且不超过1000m2应至少留置一组抗压强度试块。抗压强度试块的制作、养护、试压等应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定，龄期应为28d。

8.4.8  地面砂浆抗压强度应按验收批进行评定。当同一验收批地面砂浆试块抗压强度平均值大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度值时，判定该批地面砂浆的抗压强度为合格，否则判定为不合格。

检验方法：检查砂浆试块抗压强度检验报告单。

8.4.9  其他应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定。

# 附录A  开裂指数试验方法

A.0.1 试验仪器设备：

1  砂浆搅拌机：搅拌筒容量（进料）28L，搅拌筒额定容量（出料）15L。

2  电子秤：量程12kg；分度值2g；精度3级。

3  工业天平：量程5000g；分度值10mg；精度9级（M1）。

4  台秤：量程50kg；分度值20g；精度3级。

5  风扇：风速为4m/s~5m/s。

6  碘钨灯：1000W。

7  钢卷尺：5m；量程5000mm；分度值1mm。

8  塞尺：量程4.07mm；分度值0.01mm。

9  试验用的模板见图A.0.1（单位为mm）：

图A.0.1 模板图

试验用的模板底部为五合板，四周边框为硬木制成，模板底部和四周边框用木螺钉和白胶水固定好；模板内净尺寸（即试件尺寸）：长910mm±3mm、宽600mm±3mm、高20mm±1mm；模板底部衬有两层塑料薄膜，以减小底模对试件收缩变形的影响；模板四周、底部应保持平整状态、无翘曲、无凹坑的现象；模板内放置直径为8mm光圆钢筋的框架，框架的外围尺寸（包括钢筋在内）：长880mm±3mm、宽570mm±3mm，框架四角分别焊接四个竖向钢筋端头，钢筋端头离模板底部的高度为6mm；钢筋框架允许重复使用，但钢筋框架应保持清洁干净、没有明显的变形，无翘曲、无脱焊的现象，框架应处于同一个平面上，以保证下次使用时不露出砂浆表面。

A.0.2 试验室条件

应在温度为20℃±3℃、相对湿度为60%±5%的室内进行。

A.0.3 试验方法

1  试验用的模板应水平并排摆放在坚固、平整的试验平台上，并保持平整，模板间距为300mm，事先在模板内部全部铺好两层薄膜，然后放入钢筋框架，钢筋框架应处于模板内的中心位置。

2  试验室拌制一盘砂浆的用量应足够满足一块试验用模板的用量。一块试件的砂浆用量为25kg，用水量满足90mm~100mm的砂浆稠度要求。

3  将拌合料沿着模板的边缘螺旋式向中心进行浇筑，直至拌合料充满整个模板，立即用光滑的宽度不小于25mm、长度大于模板短边的铝合金方管（使用前用湿抹布擦拭干净）沿着模板的长边从试件中心线向二边快速刮平试件表面。

4  立即开启风扇吹向试件表面，风扇位于距模板短边150mm处，风叶中心与试件表面平行，试件横向中心线的风速为4m/s~5m/s。

5  同时开启1000W碘钨灯，碘钨灯位于试件横向中心线的上方1.2m、距模板长边150mm处，连续光照4h后关闭碘钨灯。试验布置示意图见图A.0.3，并记录开启、关闭的时间。

图A.0.3 试验布置示意图

6  风扇连续吹24h后，用塞尺分段测量裂缝宽度d，按裂缝宽度分级测量裂缝长度l，用棉纱线沿着裂缝的走向取得相应的长度，以钢卷尺测量其值l，单位为mm。测得的数值尾数如小于5mm时，尾数取0mm；如大于或等于5mm时，尾数取10mm。裂缝测量过程中应为同一人。

7  记录试验开始和结束的试验室温、湿度条件。

A.0.4 开裂指数计算

1  以约束区内的裂缝作为本次试验的评定依据。根据裂缝宽度把裂缝分为五级，每一级对应着一个权重值（见表A.0.4）,将每一条裂缝的长度乘以其相对应的权重值，再相加起来所得到的总和称为开裂指数W，以此表示水泥砂浆的开裂程度。

表A.0.4 权重值

| 裂缝宽度d Mm | 权重值 A |
| --- | --- |
| d≥3 | 3 |
| 3＞d≥2 | 2 |
| 2＞d≥1 | 1 |
| 1＞d≥0.5 | 0.5 |
| d＜0.5 | 0.25 |

2  开裂指数以mm计，按下式计算：

W=Ai⋅li                               （A.0.4）

式中：

W—开裂指数，mm；

Ai—权重值；

li—裂缝长度。

3  以二个试件开裂指数的算术平均值作为该组试件的开裂指数值，计算精确至1mm。

# 附录B 压力泌水率试验方法

B.0.1  试验条件

标准试验条件：环境温度（20±5）℃。

B.0.2  试验仪器

1  压力泌水仪：缸体内径应为125mm±0.02mm；内高应为200mm±0.2mm；工作活塞公称直径应为125mm；筛网孔径应为0.315mm，如图C.0.2所示；

2  钢制捣棒：直径10mm，长350mm，端部磨圆；

3  烧杯：容量宜为200ml，2个。

图B.0.2 压力泌水仪

1-压力表；2-工作活塞；3-缸体；4-筛网

B.0.3  试验步骤

1  称取10kg干混砂浆，用水量以砂浆稠度控制在（95±5）mm确定，按JGJ/T 70规定的方法进行搅拌。对湿拌砂浆，直接称取10kg试样。

2  将制好的砂浆一次性装入压力泌水仪缸体，用捣棒由边缘向中心顺时针均匀地插捣25次，捣实后的试样表面应低于缸体筒口30mm±2mm。安装好仪器，并将缸体外表面擦干净。

3  应在15s内给试样加压至3.2MPa，并应在2s内打开泌水阀门，同时开始计时，并保持恒压。泌出的水接入烧杯中，10s时迅速更换另一只烧杯，持续到140s时关闭泌水阀门，结束试验。

4  分别称量10s、140s时的泌水质量，精确到0.1g。

B.0.4  试验结果

1  压力泌水率应按下式计算：

Bw=m10/m140     ……………………………（B.0.4）

式中：

——压力泌水率,%，精确到0.1%；

——加压至10s时的泌水质量，g；

——加压至140s时的泌水质量，g。

2  压力泌水率取二次试验结果的平均值，精确到1%。

# 附录C  预拌砂浆进场检验

C.0.1  预拌砂浆进场时，应按表C.0.1的规定进行检验。

表C.0.1  预拌砂浆进场检验

| 砂浆品种 |  | 检验项目 | 检验批量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿拌砌筑砂浆 |  | 保水率、抗压强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的湿拌砂浆，每250m3为一批，不足250m3时，应按一个检验批计。 |
| 湿拌抹灰砂浆 |  | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度 |  |
| 湿拌地面砂浆 |  | 保水率、抗压强度 |  |
| 湿拌防水砂浆 |  | 保水率、抗压强度、抗渗压力、拉伸粘结强度 |  |
| 干混普通砌筑砂浆 |  | 保水率、抗压强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆，每500t为一批，不足500t时，应按一个检验批计。 |
| 干混抹灰砂浆 | 普通抹灰砂浆 | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度 |  |
|  | 普通抗裂抹灰砂浆 | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度 |  |
|  | 机械喷涂抹灰砂浆 | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度、压力泌水率 |  |
| 干混地面砂浆 |  | 保水率、抗压强度 |  |
| 干混普通防水砂浆 |  | 保水率、抗压强度、抗渗压力、拉伸粘结强度 |  |
| 薄层砌筑砂浆 |  | 保水率、抗压强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场的砂浆，每200t为一批，不足200t时，应按一个检验批计。 |
| 薄层抹灰砂浆 |  | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度 |  |
| 界面砂浆 |  | 14d常温常态拉伸粘结强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场的砂浆，每50t为一批，不足50t时，应按一个检验批计。 |
| 轻质保温砌筑砂浆 |  | 保水率、抗压强度、干密度、导热系数 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆，每250t为一批，不足250t时，应按一个检验批 |

C.0.2  判定原则

预拌砂浆进场检验项目全部符合本规程4.2的相关要求时，该批产品可判定为合格；当有一项不符合要求时，则该批产品应判定为不合格。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《通用硅酸盐水泥》GB175

2 《建筑用砂》GB/T 14684

3 《轻集料及其试验方法》GB/T1743.1-2010

4 《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164

5 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

6 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046

7 《天然沸石粉在混凝土与砂浆中应用技术规程》JGJ/T112

8 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T27690

9 《混凝土用水标准》JGJ 63

10 《砌体结构设计规范》GB 50003

11 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009

12 《砌体基本力学性能试验方法标准》GB/T50129

13 《预拌砂浆》GB/T 25181

14 《混凝土界面处理剂》JC/T 907

15 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294

16 《建筑保温砂浆》GB/T20473

17 《水泥包装袋》GB 9774

18 《混凝土搅拌运输车》GB/T26408

19 《干混砂浆散装移动筒仓》SB/T 10461

20 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223

21 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

22 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

23 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

24 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126

25 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

上海市工程建设地方标准

预拌砂浆应用技术规程（修订）

Technical specification for

application of ready-mixed mortar

# 条文说明

2018 上海

制订说明

本规程制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了上海市预拌砂浆工程应用实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，并通过大量的调研及验证试验，提出了各品种预拌砂浆施工及质量验收的要点。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《预拌砂浆应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目次

1  总则 …………………………………………………………………………… 42

2  术语和分类 …………………………………………………………………… 42

2.1术语 ………………………………………………………………………… 42

2.2 分类………………………………………………………………………… 44

3  标记 …………………………………………………………………………… 45

4  材料………………………………………………………………………………45

4.1一般规定 …………………………………………………………………… 48

4.2性能要求 …………………………………………………………………… 48

4.4包装、生产储存和运输………………………………………………………50

5  设计………………………………………………………………………………51

5.1一般规定 …………………………………………………………………… 51

5.2砌筑砂浆 …………………………………………………………………… 51

5.3抹灰砂浆 …………………………………………………………………… 51

5.4地面砂浆 …………………………………………………………………… 53

6  进场检验、施工储存与拌合 ……………………………………………………53

6.1进场检验 …………………………………………………………………… 53

6.2湿拌砂浆施工储存 ………………………………………………………… 54

6.3干混砂浆施工储存 ………………………………………………………… 55

6.4干混砂浆拌合 ……………………………………………………………… 55

7  预拌砂浆施工……………………………………………………………………56

7.1一般规定 …………………………………………………………………… 56

7.2砌筑砂浆 …………………………………………………………………… 57

7.3抹灰砂浆 …………………………………………………………………… 58

7.4地面砂浆 …………………………………………………………………… 61

8  预拌砂浆施工质量验收要求……………………………………………………62

8.1一般规定 …………………………………………………………………… 62

8.2砌筑砂浆施工质量验收要求 ……………………………………………… 62

8.3抹灰砂浆施工质量验收要求 ……………………………………………… 63

8.4地面砂浆施工质量验收要求 ……………………………………………… 63

1  总 则

1.0.1 本条说明了制定本规程的目的。

我国传统建筑砂浆的生产是在现场由施工单位自行拌制。随着建筑业技术发展和文明施工要求的提高，建筑砂浆在现场拌制日益显示出其固有的缺陷，即砂浆质量不稳定、文明施工程度低和污染环境。因此，取消现场拌制砂浆，采用工业化生产的砂浆势在必行。预拌砂浆作为一种商品，必须制订出在技术上和管理上具有可操作性的预拌砂浆应用技术规程，统一预拌砂浆的生产、施工质量控制标准，使砂浆商品化做到技术先进、质量保证、经济合理。

1.0.2 本条说明了规程的适用范围。

本规程适用于砌筑、抹灰、楼地面工程中预拌砂浆的生产、应用及施工与质量验收。

1.0.3 本条指出了本规程与其他有关标准的关系。

2  术语和分类

2.1术语

2.1.1 本条说明了预拌砂浆按照产品形式的主要分类。

2.1.2~2.1.3 说明了湿拌砂浆和干混砂浆的组成、生产、运输、使用特点及按照用途的分类。

干混砂浆可分为干混普通砂浆和干混特种砂浆。其区别在于：干混特种砂浆根据需要掺加了添加剂，使材料性质发生了很大变化。

砌筑砂浆一般由水泥、砂、添加剂和水制成，干密度大，导热系数高，用于多孔轻质保温砖或者轻质保温砌块砌筑时，砌筑灰缝与砌块两者导热系数相差过大，易使整个墙体出现“冷桥”现象，造成隔热保温的缺陷。因此干混特种砂浆种类中增加轻质保温砌筑砂浆，其具有可操作性好、干密度较小和导热系数低等特点，尤其适合与多孔轻质保温砖或轻质保温砌块配合使用，消除墙体的“冷桥”，提高整个墙体的隔热保温效果。

2.1.4~2.1.5 本条给出了再生细骨料及其取代率的定义。采用再生细骨料部分取代天然细集料制备预拌砂浆，对于减缓建（构）筑废弃物对环境的压力，减少天然砂石骨料的开采以及实现建筑材料的循环利用具有重要意义。

2.1.6  本条给出了轻质保温砌筑砂浆用轻细集料的定义，轻质保温砌筑砂浆轻细集料可采用炉渣、膨胀珍珠岩等轻质集料，符合国家标准《轻集料及其试验方法》GB/T17431.1的术语规定。

2.1.7 本条说明了保水增稠材料的作用及特性。干混普通砂浆中禁止使用消化石灰粉作为保水增稠材料，因为我国《建筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98)规定消化石灰粉不得直接用于砌筑砂浆中；同时石灰膏含水率大，不能直接用于干混砂浆生产；且作为气硬性材料，石灰还使得水泥石灰混合砂浆硬化后耐水性差、收缩大、粘结力小。因此本规程规定禁止使用消化石灰粉，用于干混普通砂浆的保水增稠材料，必须是非石灰型的，并能与水泥性质相匹配，以保证所拌制的砂浆性能良好。

现在主要采用的保水增稠材料为砂浆稠化粉，也不排除使用其它符合规程规定的产品，但应保证所拌制的砌筑砂浆具有水硬性，且保水性、凝结时间、可操作性等指标符合本规程要求，更重要的是砌体强度应满足《砌体结构设计规范》(GBJ3)的要求。

采用砂浆稠化粉作为保水增稠材料的砂浆砌体力学性能试验结果(见表2.1.7-1~2.1.7-3)满足《砌体结构设计规范》(GBJ3)的要求。

表2.1.7-1  MU15混凝土多孔砖、M5砂浆砌筑的砌体力学性能数理统计结果

| 项目 | 试验值 |  |  |  |  | GBJ3-88技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/ MPa | 标准离差/ MPa | 变异系数/ % | 标准值/ MPa | 设计值/ MPa | 标准值/ MPa | 设计值/ MPa |
| 轴心抗压 | 5.67 | 0.748 | 13.2 | 4.44 | 2.96 | 2.91 | 1.94 |
| 通缝抗剪 | 0.285 | 0.0574 | 20.1 | 0.191 | 0.127 | 0.19 | 0.12 |
| 弯曲抗拉沿通缝 | 0.320 | 0.0380 | 11.7 | 0.257 | 0.172 | 0.19 | 0.12 |
| 弯曲抗拉沿齿缝 | 0.6730 | 0.0506 | 7.5 | 0.590 | 0.393 | 0.38 | 0.25 |

表2.1.7-2  MU15混凝土多孔砖、M10砂浆砌筑的砌体力学性能数理统计结果

| 项目 | 试验值 |  |  |  |  | GBJ3-88技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 MPa | 标准离差 MPa | 变异系数% | 标准值 MPa | 设计值MPa | 标准值 MPa | 设计值MPa |
| 轴心抗压 | 8.77 | 0.745 | 8.5 | 7.55 | 5.03 | 3.66 | 2.44 |
| 通缝抗剪 | 0.523 | 0.0788 | 15.0 | 0.393 | 0.262 | 0.27 | 0.18 |
| 弯曲抗拉 沿通缝 | 0.539 | 0.0886 | 16.4 | 0.393 | 0.262 | 0.27 | 0.18 |
| 弯曲抗拉 沿齿缝 | 0.707 | 0.0307 | 4.4 | 0.657 | 0.438 | 0.53 | 0.36 |

表2.1.7-3  MU15混凝土多孔砖、M10砂浆砌筑的砌体力学性能数理统计结果

| 项目 | 试验值 |  |  |  |  | GBJ3-88技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 MPa | 标准离差 MPa | 变异系数% | 标准值 MPa | 设计值MPa | 标准值 MPa | 设计值MPa |
| 轴心抗压 | 9.50 | 0.751 | 7.9 | 8.26 | 5.51 | 3.66 | 2.44 |
| 通缝抗剪 | 0.993 | 0.226 | 22.7 | 0.621 | 0.414 | 0.27 | 0.18 |

注：表2.1.7-1、2.1.7-2中M5.0砂浆实测强度为3.8MPa，M10砂浆实测强度为8.3MPa，底模为混凝土多孔砖；表2.1.7-3砂浆实测强度为20MPa，底模为普通粘土砖。

2.1.8 本条给出了添加剂的范围。

2.1.9 本条给出了矿物掺合料的定义。

2.1.10 本条给出了机械喷涂抹灰的定义。相比手工抹灰，机械喷涂抹灰施工质量好，抹灰与基层粘结结实牢固，可降低空鼓开裂等问题；且机械化喷涂施工能够极大地提高劳动效率，减轻劳动强度，提高工效；此外，机械化喷涂抹灰还能够降低砂浆材料损耗，减少浪费。

2.1.11 本条给出了压力泌水率的定义。

2.2 分 类

2.2.1 表2.2.1-1湿拌砂浆符号为新符号，为方便建设工程人员，湿拌砂浆新旧符号对应关系如表2.2.1所示。

表2.2.1 湿拌砂浆新旧符号对应关系表

| 品种 | 湿拌砌筑砂浆 | 湿拌抹灰砂浆 | 湿拌地面砂浆 | 湿拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新符号 | WM | WP | WS | WW |
| 旧符号 | RM | RP | RS | RW |

强度是砂浆硬化后最重要的性能指标之一。根据国内几十年来的应用情况，同时参照《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T98）、《建筑装饰工程施工及验收规范》（GB 50210）和《建筑地面工程及验收规范》（BG50209），对预拌砂浆按强度等级、抗渗等级、稠度和凝结时间进行分类。

根据近年来的工程应用情况，M15作为地面砂浆，强度太低，目前工程上应用较少，故本规程规定地面砂浆划分为M20和M25两个等级。

2.2.2 干混砂浆中增加了轻质保温砌筑砂浆、机喷抹灰砂浆及其强度等级。

3  标 记

3.0.1~3.0.3 规定了湿拌砂浆、干混普通砂浆和干混特种砂浆标记符号的表示方法。

4 材 料

4.1 一般规定

4.1.1~4.1.2 规定了预拌砂浆所用材料的要求，应符合国家标准《预拌砂浆》GB/T25181的要求。

4.1.3 胶凝材料

1 对所用水泥，应按批检验其安定性和强度。应相对地固定水泥生产厂，以便于更好地熟悉和掌握该水泥性能。

2~3 当长期采用同一水泥生产厂生产的、质量稳定的水泥，并熟悉和掌握其性能时，以生产间隔时间不超过10d的500t水泥为一批。如有异常情况应作相应检验。

4.1.4 细集料

1 预拌砂浆的细集料必须经过筛分处理，最大粒径应通过4.75mm筛孔，且细集料按不同粒径筛分后分别储存，不同类型干混特种砂浆对细集料的粒径和科技级配要求不同，按需选用。

2 规定了再生细骨料在预拌砂浆中的应用范围和技术指标。

3 规定了预拌砂浆中再生细骨料取代率的确定方法。

4 给出了轻质保温砌筑砂浆用细集料的性能要求。

5 天然细集料、再生细骨料和轻集料的检验批量分别参照《预拌混凝土生产技术规程》(DBJ08-227)、《混凝土和砂浆用再生细骨料》(GB/T25176)和《轻集料及其试验方法》(GB/T17431.1)的有关规定。

6 干混砂浆的细集料必须经过烘干处理。烘干后细集料含水率过高，则细集料中的水分易与胶结料作用而影响材料性能；烘干后细集料含水率过低，则烘干能耗太高，不经济。本规程规定烘干后砂的含水率应小于0.5％。

对本市典型厂家生产的四种再生骨料（A、B、C、D）和E（将A骨料筛除0.15mm以下颗粒）进行性能测试，数据见表4.1.4-1~4.1.4-3。

表4.1.4-1 再生骨料性能测试数据

| 编号 | MB值 | 微粉含量/% | 泥块含量/% | 再生胶砂 |  | 单级最大压碎指标/% | 堆积密度/(kg/m³) | 表观密度/(kg/m³) | 空隙率/% | 细度模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 需水量比 | 强度比 |  |  |  |  |  |
| A | 0.5 | 7.3 | 1.4 | 1.68 | 0.65 | 27.2 | 1140 | 2220 | 48.6 | 2.3 |
| B | 0.4 | 3.8 | 1.1 | 1.58 | 0.74 | 19.9 | 1130 | 2180 | 48.2 | 2.7 |
| C | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 1.76 | 0.69 | 27.2 | 1120 | 2340 | 52.1 | 2.8 |
| D | 0.8 | 7.8 | 1.6 | 1.63 | 0.74 | 24.6 | 1200 | 2360 | 49.2 | 3.0 |

注：再生骨料厂家：A-又宏；B-国烨；C-协茂；D-崇明；

表4.1.4-2 再生砂浆性能测试数据

| 编号 | 强度等级 | 再生细骨料 |  | 水固比 | 稠度0’/2hmm | 保水率/% | 抗压强度/MPa |  | 拉伸粘结强度/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种类 | 取代率/% |  |  |  | 7d | 28d |  |
| A0 | DP10 | —— | 0 | 0.12 | 94/59 | 90.10 | 10.8 | 18.9 | 0.20 |
| A1 | DP10 | A | 30 | 0.15 | 97/65 | 89.18 | 9.5 | 12.8 | 0.21 |
| A2 | DP10 | B | 30 | 0.15 | 96/64 | 89.68 | 9.9 | 16.3 | 0.22 |
| A3 | DP10 | C | 30 | 0.17 | 96/62 | 90.48 | 9 | 14.5 | 0.21 |
| A4 | DP10 | D | 30 | 0.15 | 95/68 | 90.90 | 9.4 | 14.5 | 0.26 |
| B0 | DM10 | —— | 0 | 0.11 | 76/420 | 89 | 13.5 | 21.4 | —— |
| B1 | DM10 | A | 30 | 0.14 | 81/380 | 90.68 | 10.7 | 16.3 | —— |
| C2 | DP10 | A | 50 | 0.17 | 95/68 | 92.08 | 8.8 | 14.4 | 0.23 |
| C3 | DP10 | A | 70 | 0.18 | 94/61 | 89.48 | 7.6 | 11.4 | 0.23 |
| D1 | DP10 | E | 30 | 0.15 | 95/62 | 90.13 | 9.8 | 16.2 | 0.24 |
| D2 | DP10 | E | 50 | 0.16 | 93/60 | 90.44 | 9.1 | 14.1 | 0.21 |
| D3 | DP10 | E | 70 | 0.18 | 93/57 | 89.82 | 9.3 | 15.6 | 0.17 |
| D4 | DP10 | E | 100 | 0.20 | 93/52 | 92.34 | 9.2 | 12 | 0.14 |

注：再生骨料厂家：A-又宏；B-国烨；C-协茂；D-崇明；E-又宏（筛除0.15mm以下颗粒）

表4.1.4-3 再生砂浆性能测试数据

| 编号 | 强度等级 | 抗冻性（冻融循环25次） |  | 干燥收缩率/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量损失率/% | 抗压强度损失率/% | 7d | 14d | 28d | 56d | 90d |
| A0 | DP10 | 0.01 | 20 | 0.0536 | 0.0586 | 0.068 | 0.0692 | 0.0716 |
| A1 | DP10 | 0.04 | 8.6 | 0.0904 | 0.1029 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| A2 | DP10 | —— | —— | 0.0812 | 0.1042 | 0.1131 | 0.1131 | 0.1131 |
| A3 | DP10 | —— | —— | 0.0917 | 0.1095 | 0.1203 | 0.1215 | 0.1239 |
| A4 | DP10 | —— | —— | 0.0724 | 0.0938 | 0.1009 | 0.1021 | 0.1021 |
| B0 | DM10 | 0.03 | 15.7 | 0.0452 | 0.058 | 0.0631 | 0.0631 | 0.0631 |
| B1 | DM10 | 0.06 | -13.8 | 0.0804 | 0.1053 | 0.11 | 0.1112 | 0.1124 |
| C2 | DP10 | 0.01 | -21.3 | 0.092 | 0.1177 | 0.1407 | 0.1419 | 0.1419 |
| C3 | DP10 | —— | —— | 0.1016 | 0.1551 | 0.164 | 0.164 | 0.164 |
| D1 | DP10 | —— | —— | 0.0856 | 0.0945 | 0.1141 | 0.1141 | 0.1159 |
| D2 | DP10 | —— | —— | 0.0905 | 0.1096 | 0.1227 | 0.1227 | 0.125 |
| D3 | DP10 | 0.09 | 3.8 | 0.1035 | 0.1165 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
| D4 | DP10 | 0.06 | 10.6 | 0.1395 | 0.1502 | 0.1968 | 0.1968 | 0.2003 |

注：1 再生骨料厂家：A-又宏；B-国烨；C-协茂；D-崇明；E-又宏（筛除0.15mm以下颗粒）

2 强度损失率中“+”代表强度损失，“-”代表强度增加。

由表4.1.4-2和表4.1.4-3可知，再生细骨料（A、B、C、D、E）取代率不大于50%时，砂浆的保水率均≥88.0%，14d拉伸粘结强度≥0.20MPa，28d收缩率≤0.15%，冻融循环25次后质量损失率≤5%，强度损失率≤25%。为保证再生细骨料砂浆性能满足标准要求且一定程度富余，当无技术资料作为依据时，再生细骨料取代率不宜大于40%。

4.1.5 保水增稠材料

主要参照《砌筑砂浆增塑剂》（JG/T164）的检验规定。

4.1.6 矿物掺合料

1、3、4 规定了粉煤灰的品质要求及检验。

2 给出了矿物掺合料掺量的确定方法。

5 粉煤灰以外的掺合料，目前较少使用，而且指导其使用的标准也很少。采用时，其烧失量、有害物质含量及可能对砂浆性能产生影响的指标应通过试验，确认符合砂浆质量要求时，方可使用。为确保砂浆质量，当采用新品种掺合料时,干粉砂浆必须经过省级以上的产品鉴定。

4.1.7 添加剂

1~2 普通干混砂浆添加剂种类很多，它们应与无机胶结料相容性良好，且无害于砂浆耐久性。

4.1.8 砂浆缓凝剂

本条规定了专用于砂浆的缓凝剂应具备的特殊作用。预拌砂浆试验初期曾使用糖蜜、木钙类缓凝剂，但缓凝时间达不到要求，或达到要求而砂浆上墙后不能正常凝结硬化。预拌砂浆使用前应在密闭容器中长时间保持不凝结；而使用后又能在较短时间内凝结硬化，以保证施工进度。因此专用砂浆缓凝剂必须同时具有这两种功能。本规程规定了砂浆缓凝剂能够使砂浆缓凝时间超过24h，而不影响正常使用后砂浆的硬化性能。

在选用砂浆缓凝剂时，应根据砂浆的性能要求及气候条件，结合砂浆的原材料性能、配合比以及对水泥的适应性等因素，通过试验确定其掺量。

许多缓凝剂生产厂无合成工艺，对原材料变化带来缓凝剂质量不稳定难以消除，沉淀等现象较为常见。因此规定以同一厂家、同一品种一次供应10t为一批，不足一批者按一批计。并按批检验其匀质指标、氯离子含量、砂浆凝结时间。有要求时，还应检验其他指标。

存放期超过三个月的缓凝剂，使用前应进行复验，并按复验结果使用。

4.2 性能要求

4.2.1~4.2.2 湿拌砂浆性能和干混砂浆性能主要参照《预拌砂浆》（GB/T25181）而定。

根据干混抹灰砂浆和干混普通抗裂砂浆的干燥收缩试验（见表4.2.2-1），其28d自然干燥收缩率都≤0.15%，而且随着龄期的增长，自然干燥收缩率提高的幅度并不大。即使90d的自然干燥收缩率都在≤0.15%的范围内。而对于薄层抹灰砂浆，由于其所使用砂为细砂，其干燥收缩比普通抹灰砂浆大。因此本规程规定干混抹灰砂浆、干混普通抗裂砂浆和干混普通防水砂浆的28d干燥收缩率≤0.15%，薄层抹灰砂浆28d干燥收缩率≤0.25%。

表4.2.2-1 干混砂浆自然干燥收缩

| 样品厂家 | 抹灰砂浆 强度等级 | 用水量，% | 干燥收缩率，% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7d | 14d | 21d | 28d | 56d | 90d |
| 1 | DP5.0 | 19.3 | 0.110 | —— | —— | 0.124 | 0.124 | 0.126 |
|  | DP10 | 19.3 | 0.078 | —— | —— | 0.091 | 0.091 | 0.093 |
|  | DP15 | 17.8 | 0.087 | —— | —— | 0.109 | 0.110 | 0.117 |
|  | DP20 | 17.2 | 0.078 | —— | —— | 0.099 | 0.108 | 0.105 |
|  | DP10抗裂 | 18.8 | 0.075 | —— | —— | 0.092 | 0.091 | 0.095 |
|  | DP15抗裂 | 18.3 | 0.093 | —— | —— | 0.112 | 0.115 | 0.121 |
| 2 | DP5.0 | 17.3 | 0.073 | 0.052 | —— | 0.077 | 0.077 | 0.074 |
|  | DP10 | 17.1 | 0.049 | 0.056 | —— | 0.085 | 0.087 | 0.071 |
|  | DP15 | 16.4 | 0.050 | 0.042 | —— | 0.058 | 0.102 | 0.074 |
|  | DP20 | 17.3 | 0.049 | 0.057 | —— | 0.057 | 0.076 | 0.072 |
|  | DP10抗裂 | 18.0 | 0.058 | 0.062 | —— | 0.095 | 0.083 | 0.080 |
|  | DP15抗裂 | 17.9 | 0.058 | 0.068 | —— | 0.068 | 0.085 | 0.084 |
| 3 | DP5.0 | 17.8 | 0.061 | —— | 0.079 | 0.077 | 0.064 | 0.071 |
|  | DP10 | 16.7 | 0.071 | —— | 0.095 | 0.087 | 0.089 | 0.082 |
|  | DP15 | 18.7 | 0.051 | —— | 0.067 | 0.060 | 0.060 | 0.064 |
|  | DP20 | 15.7 | 0.054 | —— | 0.081 | 0.066 | 0.064 | 0.058 |
|  | DP10抗裂 | 17.2 | 0.079 | —— | 0.103 | 0.095 | 0.089 | 0.082 |
|  | DP15抗裂 | 18.4 | 0.071 | —— | 0.101 | 0.089 | 0.087 | 0.083 |
| 4 | DP5.0 | 16.2 | 0.039 | 0.074 | 0.062 | —— | 0.071 | 0.067 |
|  | DP10 | 16.3 | 0.048 | 0.085 | 0.077 | —— | 0.093 | 0.090 |
|  | DP15 | 16.4 | 0.025 | 0.070 | 0.064 | —— | 0.087 | 0.080 |
|  | DP20 | 16.6 | 0.022 | 0.058 | 0.052 | —— | 0.076 | 0.065 |
| 5 | DP5.0 | 18.7 | 0.094 | 0.097 | 0.104 | 0.096 | 0.095 | 0.090 |
|  | DP10 | 19.0 | 0.101 | 0.127 | 0.124 | 0.120 | 0.118 | 0.116 |
|  | DP15 | 20.0 | 0.117 | 0.144 | 0.150 | 0.141 | 0.143 | 0.143 |
|  | DP20 | 18.8 | 0.098 | 0.123 | 0.133 | 0.131 | 0.130 | 0.127 |
|  | DP10抗裂 | 20.0 | 0.106 | 0.125 | 0.131 | 0.121 | 0.124 | 0.125 |
|  | DP15抗裂 | 20.0 | 0.107 | 0.127 | 0.136 | 0.114 | 0.118 | 0.118 |

根据轻质保温砌筑砂浆的性能测试数据（见表4.2.2-2）,其干密度≤1000 kg/m3，导热系数≤0.3 w/(m*K)。因此本规程规定轻质保温砌筑砂浆的干密度≤1000 kg/m3，导热系数≤0.3 w/(m*K)。

表4.2.2-2 轻质保温砌筑砂浆性能测试结果

| 强度等级 | 干密度/（kg/m3）） | 导热系数/（w/(m*K)） | 抗压强度/MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| M5 | 726 | 0.1847 | 5.74 |
| M7.5 | 797.4 | 0.2036 | 8.03 |

4.2.3 材料的收缩包括塑性收缩和干燥收缩。塑性收缩主要是材料在塑性或硬化初期由于砂浆失水引起的材料内聚而产生的拉应力大于材料本身的抗拉强度从而产生裂缝。对于干混普通抗裂砂浆，除应规定其28d干燥收缩率指标外，尚应对其塑性收缩作出规定。依据《水泥砂浆抗裂性能试验方法》（JC/T 951-2005）中的开裂指数试验方法，通过对新拌样品进行风扇吹风和碘钨灯照射模拟施工现场环境，用开裂指数反映抹灰砂浆的早期塑性抗收缩开裂的性能（见表4.2.3）。

表4.2.3 干混普通抗裂砂浆的开裂指数

| 强度等级 | 开裂指数，mm |
| --- | --- |
| M10 | 0 |
| M15 | 0 |

4.2.4~4.2.5 参照《混凝土界面处理剂》（JC/T 907）而定。

4.3 试验方法

4.3.1  1~2 规定了袋装干混砂浆包装袋的要求及包装质量的误差范围，3~5 对袋装干混砂浆包装袋标志作详细规定。

4.4 包装、生产储存和运输

4.4.1  1~2 规定了袋装干混砂浆包装袋的要求及包装质量的误差范围，3~5 对袋装干混砂浆包装袋标志作详细规定。

4.4.2  干混砂浆在生产储存及运输过程中应防雨、防潮，以保证砂浆质量。试验表明（表4.4.2）干混砂浆在6个月内强度变化不大。但考虑到国标规定水泥的保质期为3个月，因此本规程将袋装普通干混砂浆和散装干混砂浆的保质期均定为3个月。考虑到特种干混砂浆中水泥量较少，故规定袋装特种干混砂浆的保质期为6个月。

表4.4.2  不同储存时间干粉砂浆强度的变化

| 干粉砂浆编号 | 28d抗压强度（MPa/%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 混合后立即成型 | 混合后6个月成型 |
| DP20 | 33.1/100 | 31.3/94 |
| DP15 | 21.7/100 | 21.4/99 |

4.4.3  1 用翻斗车作为运输工具易造成湿拌砂浆的离析，故规定应使用带搅拌装置的运输车运输，运输车的方量大小应遵循经济原则。装料口应保持清洁，筒体内不得有积水、积浆，在运输和卸料时不得随意加水，是为了确保砂浆的配合比符合设计要求，保证砂浆的质量。

湿拌砂浆的运输延续时间与不同的气温条件有关，要避免过长的运输时间以防交货稠度与出机稠度的偏差难以控制。根据应用经验，砂浆的运输延续时间应符合正文表4.4.3.1的规定。

2 干混砂浆运输过程中应防雨、防潮，以保证砂浆质量。

5 设 计

5.1 一般规定

5.1.1 以往对砂浆的抗冻性要求不高，一般仅为冻融循环15次。近年来一些掺有大量粉煤灰或各类引气剂的砂浆不断被采用，若不对其质量严加监控，作为墙体的重要组成部分—砂浆将会出现严重的质量问题，并将危及墙体的使用及安全。本条对砂浆提出了与墙体块材相同的抗冻要求。

5.1.4 本条说明预拌砂浆与传统砂浆在抗压强度上的对应关系。

5.2  砌筑砂浆

5.2.2 规定了用于承重结构的混凝土小型空心砌块的砌筑砂浆的最低强度等级。

5.2.3 潮湿环境对砌筑砂浆的耐久性能有不利影响。因此本条规定用于潮湿环境中的砌筑砂浆强度等级。同时用于基础墙防潮层的砌筑砂浆，应满足设计的抗渗要求。5.2.2~5.2.3 参照《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574中3.4.4条而定。

5.2.4 灰缝增厚会降低砌体抗压强度，过薄将不能很好垫平块材，产生局部挤压现象。由于薄层砌筑砂浆中常掺有少量添加剂，砂浆的保水性及粘结性能均较好，可以实现薄层砌筑。目前薄层砂浆施工法多用于块材尺寸精度高的块材砌筑，如蒸压加气混凝土砌块。

5.2.5 陶粒砌块、烧结粘土保温砖等自保温墙体块材砌筑时，宜采用干密度较小、导热系数低的轻质保温砌筑砂浆砌筑，从而消除墙体的“冷桥”，提高整体隔热保温效果。

5.2.6 砌筑砂浆的稠度选择是否合适，将直接影响砌筑的难易和质量，表5.2.6中砌筑砂浆稠度范围的规定主要是考虑了块体吸水特性、铺砌面有无孔洞及气候条件的差异。

5.3 抹灰砂浆

5.3.1 混凝土墙体表面比较光滑，不容易吸附砂浆；蒸压灰砂砖表面光滑，吸水速度慢，吸水量大，与砂浆的粘结差；加气混凝土砌块具有吸水速度慢，但吸水量大的特点，在这些材料基层上抹灰比较困难。采用与之配套的界面砂浆在基层上先进行界面增强处理，然后再抹灰，这样可增加抹灰层与基底之间的粘结，也可降低高吸水性蒸压灰砂砖和加气混凝土砌块吸收砂浆中水分的能力。

之所以规定由材料供应商提供配套干混界面砂浆和预拌砂浆，是为了分清职责，方便日后出现问题时查找原因和划分责任，双组分界面剂现场质量控制困难，易发生质量事故。

5.3.3~5.3.6 参照《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574中3.4.5条而定。

工程实践表明，抹灰砂浆只规定体积配合比而无强度指标要求是不恰当的，因无法检查竣工后的墙面是否按设计配合比进行施工；体积配合比忽略水泥强度等级因素，浪费资源，提高造价且不够科学。用不同强度等级的水泥，以同一体积比配置出的砂浆强度是不同的；仅有体积配比不适应不同强度等级的水泥配置砂浆，也不适应预拌砂浆的需要，同时也无法区分、标识砂浆的性能，因此对抹灰砂浆提出了抗压强度等级要求。

研究表明，由于蒸压加气混凝土的弹性模量偏低，采用较高强度等级的抹灰砂浆后，由于抹灰层与基层墙体变形的不协调，易引发饰面层空鼓、开裂乃至脱落。因此，采用与制品自身性能相近的抹灰砂浆能保证墙体的抹灰质量。

薄抹灰作法适应了块体材料块形尺寸精度的现状，提倡薄抹灰可减轻墙体自重、减少砂浆用量、简化施工工艺，有利于提高墙体质量。

5.3.7 实践证明，抹灰砂浆底层强度低面层强度高是产生裂缝的主要原因之一。因此规定强度高的抹灰砂浆不应涂抹在强度低的基层抹灰砂浆上。

5.3.8 根据抹灰工程中抹灰砂浆实际厚度情况，规定了内墙、外墙、顶棚和蒸压加气混凝土砌块基层的抹灰层厚度。

5.3.9 设置分格缝的目的是释放收缩应力，避免外墙大面积抹灰时引起的砂浆开裂。

5.3.10 为了防止抹灰总厚度太厚引起砂浆层裂缝、脱落，当总厚度超过35mm时，需采取增设钢丝网等加强措施。不同材质基体相接处，由于材质的吸水和收缩不一致，容易导致交接处表面的抹灰层开裂，故应采取加强措施。可采取在同一表面钉金属网或钢板等措施，可避免因基体收缩、变形不同引起的砂浆裂缝。

5.3.11 根据施工经验和实际需要，给出了抹灰砂浆施工时的稠度范围。但该稠度范围仅作为参考值，具体稠度应根据天气、施工经验等进行适当调整。

5.3.12 机械喷涂抹灰可加快施工进度，提高施工质量，提倡使用。

5.4 地面砂浆

5.4.1 地面砂浆层需承受一定的荷载，且要求具有一定的耐磨性，因而要求地面砂浆应具有较高的抗压强度。

5.4.2~5.4.3 地面砂浆层需承受一定的荷载，故规定不应小于20mm；建筑设计规范对建筑净高有一定的要求，故规定地面砂浆找平层厚度不宜大于30mm。

5.4.4 如果地面砂浆稠度过大，容易造成砂浆失水收缩而引起开裂。因此，控制地面砂浆用水量，是保证地面面层砂浆不起砂、不起灰的有效措施。

6 进场检验、施工储存与拌合

6.1 进场检验

6.1.2 预拌砂浆进场时，生产厂家应提供产品质量证明文件，它们是验收资料的一部分。质量证明文件包括产品型式检验报告和出厂检验报告等。进场时提交的出厂检验报告可先提供砂浆拌合物性能检验结果，如稠度、保水率等。其他力学性能出厂检验结果应在试验结束后的7d内提供给需方。

同时，生产厂家还需提供产品使用说明书等，使用说明书是施工时参考的主要依据，必要的内容信息一定要完善齐全。

6.1.3 预拌砂浆在储存与运输过程中，容易造成物料分离，从而影响砂浆的质量。因此，预拌砂浆进场时，首先应进行外观检验，初步判断砂浆的匀质性与质量变化。

湿拌砂浆在运输过程中，会因颠簸造成颗粒分离、泌水现象等，因此湿拌砂浆进场后，应先进行外观的目测检查。

干混砂浆如储存不当，会发生受潮、结块现象，从而影响砂浆的品质，因此干混砂浆进场后，应先进行外观检查。

干混砂浆中掺有较多的胶凝材料，如水泥等，如果包装袋破损，容易使水泥受潮，而水泥受潮后就会结块，影响砂浆的品质，也会缩短干混砂浆的储存期，因此要求包装袋要完整，不能破损。

6.1.4 随着时间的延长，湿拌砂浆稠度会逐步损失，当稠度损失过大时，就会影响砂浆的可施工性。因此，湿拌砂浆稠度偏差应控制在表4.2.1-4允许的范围内。

6.1.5 预拌砂浆经外观、稠度检验合格后，还应检验其他性能指标。不同品种预拌砂浆的进场检验项目详见附录C，复验结果应符合《预拌砂浆》GB/T 25181的要求。开展进场复验工作可确保施工方使用合格材料，并明确责任。

6.2  湿拌砂浆施工储存

6.2.1 湿拌砂浆是在专业生产厂经计量、加水拌制后，用搅拌运输车运至使用地点。目前，湿拌砂浆大多由混凝土搅拌站供应，与混凝土相比，砂浆用量要少得多，搅拌站通常集中在某段时间拌制砂浆，然后运到工地，因此一次运输量往往较大。而目前我国建筑砂浆施工大部分为手工操作，施工速度较慢，运到工地的砂浆不能很快使用完，需放置较长时间，甚至一昼夜，因此，砂浆除了直接使用外，其余砂浆应储存在储存容器中，随用随取。储存容器要求密闭、不吸水，容器大小不作要求，可根据工程实际情况决定，但应遵循经济、实用原则，且便于储运和清洗。

湿拌砂浆在现场储存时间较长，可通过掺用缓凝剂来延缓砂浆的凝结，并通过调整缓凝剂掺量，来调整砂浆的凝结时间，使砂浆在不失水的情况下能长时间保持不凝结，一旦使用则能正常凝结硬化。

拌制好的砂浆应防止水分的蒸发，夏季应采取遮阳、防雨措施，冬季应采取保温防冻措施。

6.2.2 目前，湿拌砂浆的品种主要有四种：砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆和防水砂浆，其基本性能为抗压强度，因此采用抗压强度对普通预拌砂浆进行标识。由于湿拌砂浆已加水搅拌好，其使用时间受到一定的限制，当超过其凝结时间后，砂浆会逐渐硬化，失去可操作性，因此，要在其规定的时间内使用。

6.2.3 随意加水会改变砂浆的性能，降低砂浆的强度，因此规定砂浆储存时不应加水。由于普通砂浆的保水率不是很高，湿拌砂浆在存放期间往往会出现少量泌水现象，使用前可再次拌合。储存容器中的砂浆用完后，如不立即清理，砂浆硬化后会粘附在底板和容器壁上，造成清理的难度。

6.2.4 湿拌砂浆在高温下，水分蒸发较快，稠度损失也较大，从而影响其可操作性能；在低温下，湿拌砂浆中的水泥会因水化速度缓慢，影响其强度等性能的发展，因此对湿拌砂浆储存地点的温度作出规定。

6.2.5 当由于温度过高等原因造成砂浆稠度损失过大时，国外的处理方法为：在符合砂浆设计配合比的前提下，在技术部门的书面同意或指导下，适量加水搅拌，使砂浆恢复原来的稠度，称为砂浆的重塑。因此，编制组进行了砂浆重塑试验，重塑对砂浆强度的影响不大。因此本规程也允许重塑，但应严格管理。

6.3 干混砂浆施工储存

6.3.1 施工现场应配备散装干混砂浆移动筒仓。在筒仓外壁明显位置做好砂浆标记，内容有砂浆品种、类型、批号等。散装干混砂浆在输送和储存过程中，应避免颗粒与粉状材料的分离。

存放在现场的砂浆品种有时很多，而不同品种的砂浆其性能也不同，混用将会影响砂浆的性能及工程质量。因此，砂浆不得混存混用。更换砂浆品种时，筒仓要清理干净。

6.3.2 干混砂浆散装移动筒仓一般较高，盛载砂浆时重量较重，可达30t~40t。如果基础沉降不均匀，可能造成安全隐患。因此，筒仓应按照筒仓供应商的要求安装牢固、安全。

6.3.3 袋装干混砂浆的保存、防潮是关键。干混砂浆中含有较多的水泥组分，水泥遇水会发生化学反应，使水泥结块，从而影响砂浆性能，降低砂浆强度，并缩短砂浆的储存期。因此，干混砂浆储存时不得受潮和遭受雨淋。由于干混砂浆的储存期较短，先进场的砂浆先用，以免超过储存期。

6.3.4 干混砂浆在运输、装卸及储存过程中，容易造成颗粒与粉状材料分离，进而影响砂浆性能的均质性。可采用不同抽样点的各样品的筛分结果及抗压强度，用砂浆细度均匀或抗压强度均匀度对材料的均匀性进行合格判定。

6.4 干混砂浆拌合

6.4.1 干混砂浆是在施工现场加水（或配套组分）搅拌而成，而用水量对砂浆性能有着较大的影响。因此规定应按说明书的要求进行配制。干混砂浆产品说明书中规定了加水量或加水范围，这是生产厂家经反复试验、验证后给定的，超过这个范围，将会影响砂浆的性能及可操作性。

6.4.3 干混砂浆中常常掺有少量的外加剂、添加剂等组分，为使各组分在砂浆中均匀分布，只有通过一定时间的机械搅拌，才能保证砂浆的均匀性，从而保证砂浆的质量。因干混砂浆有散装和袋装之分，其搅拌方式也不一样。散装干混砂浆通常储存在干混砂浆散装移动筒仓中，在筒仓的下部设有连续搅拌器，接上水后，即可连续搅拌，搅拌时间应符合设备的要求。袋装普通干混砂浆一般采用强制式 搅拌机进行搅拌，因砂浆中掺有矿物掺合料、添加剂等组分，搅拌时间一般不少于3min。而使用量较少的特种干混砂浆，有时采用手持式搅拌器进行搅拌，搅拌时间一般为3min~5min，当砂浆中掺有粉状聚合物（如可再分散乳胶粉）时，搅拌完后需静置5min左右，让砂浆熟化，然后再搅拌3min。因搅拌时间与砂浆的储存方式、砂浆品种、搅拌设备等有关，不宜作统一规定，应根据具体情况及产品说明书的要求确定，以砂浆搅拌均匀为准。

砂浆搅拌结束后要及时清理搅拌设备，否则，砂浆硬化后会粘附在搅拌叶片及容器上，造成清理的难度。

6.4.4 随着时间的推移，砂浆拌合物中的水分会逐渐蒸发，稠度逐渐减小，当稠度损失到一定程度时，砂浆就失去了可操作性，不能正常使用。因此要控制一次搅拌的数量。当天气干燥炎热时，水泥水化较快，水分蒸发也快，砂浆稠度损失较大，宜适当减少一次搅拌的数量。

7  预拌砂浆施工

7.1  一般规定

7.1.1预拌砂浆的品种、规格、型号很多，不同的基体、基材、环境条件、施工工艺等对砂浆有着不同的要求。因此，应根据设计、施工等要求选择与之配套的产品。

7.1.2 不同品种的砂浆其性能也不同，混用将会影响砂浆质量及工程质量，故而作此规定。

7.1.3 预拌砂浆施工时，对不同的基体、基层或块材等所采取的处理措施、施工工艺等也不同。因此，需根据预拌砂浆的性能、基体或基层情况、块材的特性等并参考预拌砂浆产品说明书，制定有针对性的施工措施，并按施工措施组织施工。

7.2 砌筑砂浆

7.2.1 本条对块体的砌筑作出了必要的规定：

2 多孔砖及小砌块的半盲孔面作为铺浆面，能使砌体有较大的有效受压面积，有利于砂浆结合层进入上下砖块的孔洞中产生“销键”作用，提高砌体的抗剪强度和砌体的整体性。

3 非烧结块材早期收缩值大，如果这时用于墙体上，很容易出现收缩裂缝。为有效控制墙体的这类裂缝产生，在砌筑时非烧结块材的产品龄期不应小于28d，使其早期收缩值在此期间内完成大部分。实践证明，这是预防墙体早期开裂的一个重要技术措施。此外，非烧结块材的强度等级进场复验也需产品龄期为28d。

4 试验研究和工程实践证明，块材的润湿程度对砌体的施工质量影响较大：干砖砌筑不仅不利用砂浆强度的正常增长，大大降低砌体强度，影响砌体的整体性，而且砌筑困难；吸水饱和的砖砌筑时，会使刚砌的砌体尺寸稳定性变差，易出现墙体平面外弯曲，砂浆易流淌，灰缝厚度不均，砌体强度降低。

7.2.2 砖砌体砌筑宜随铺砂浆随砌筑。采用铺浆法砌筑时，铺浆长度对砌体的抗剪强度有明显影响，因而对铺浆长度作了规定。当空气干燥炎热时，提前润湿的砖及砂浆中的水分蒸发较快，影响工人操作和砌筑质量，因而应缩短铺浆长度。

7.2.3 蒸压加气混凝土砌块可采用薄层或轻质保温砌筑砂浆砌筑。采用薄层砌筑砂浆砌筑的工程实践中发现，在找平的基面上直接用薄层砌筑砂浆砌筑往往存在与基面粘结不好的问题。采取本条款规定的方法后，不但蒸压加气混凝土砌块容易横平竖直，其粘结状况也大有改善。本条款中强调第一皮砌块灰缝砂浆凝固后方再砌第二皮砌块是保证整个墙面平整度和垂直度的前提条件。

7.2.4 为减少蒸压加气混凝土砌块填充墙与结构柱（墙）间的裂缝，应按条文要求对此界面缝作柔性处理，以适应温度与干湿度的变化。

7.2.6 由于湿拌砂浆的凝结时间较长，对用湿拌砂浆砌筑墙体的每日砌筑高度进行控制，目的是保证砌体的砌筑质量和安全生产。

7.3 抹灰砂浆

7.3.1 抹灰层空鼓、起壳和开裂既有材料因素，也有施工操作因素，制作样板和留样是为了明确界限，分清职责，方便日后出现问题时查找原因和划分责任。

7.3.2 主体结构一般在28d后进行验收，这时砌体上的砌筑砂浆或混凝土结构达到了一定的强度且趋于稳定，而且墙体收缩变形也减小，此时抹灰可减少对抹灰砂浆体积变形的影响。但对于非烧结块材砌筑的墙体，其干缩稳定时间比混凝土等要长，若在短时间内抹面将会导致饰面层裂缝。

7.3.3 本条对门窗框周边缝隙和墙面其他孔洞的封堵作出必要的规定：

1 工程实践表明，墙体开裂往往受施工阶段框架结构变形的影响。

2 在进行大面积抹灰前需对门窗框周边缝隙和墙面其他孔洞进行封堵。

3 封堵门窗框周边缝隙应按有关标准或设计图纸进行。

4 为保证将缝隙和孔洞堵严，应先将缝隙和孔洞内的杂物、灰尘等清理干净，再浇水润湿，然后用C20以上混凝土堵严。

7.3.4 墙体抹灰前需对基层进行处理。基层使用的材料不同，抹灰施工前要求的基层处理方法不同，正确的基层处理对提高抹灰质量至关重要，本条给出了不同基层常用的处理方法。

1 本款给出了烧结砖砌体的基层处理方法：洁净、潮湿而无明水的基层有利于增加基层与抹灰层的粘结，保证抹灰质量。

2 本款给出了轻集料混凝土(含轻集料混凝土空心砌块)基层的处理方法。因这几种块体材料的吸水率较小，为避免抹灰时墙面过湿或有明水，抹灰前浇水即可。

3 对于混凝土基层、蒸压灰砂砖墙体基层和蒸压加气混凝土砌块墙体基层，应先将基层清除干净，再在基层上涂抹界面砂浆。界面砂浆中含有高分子物质，涂抹后能起到增加基层与抹灰砂浆之间粘结力的作用，但需注意加水搅拌均匀，不能有生粉团，并应满批刮，以全部覆盖基层墙体为准，不宜超过2mm。同时还应注意进行第一遍抹灰的时间，界面砂浆太干，抹灰层涂抹后失水快，影响强度增长，易收缩而产生裂缝；界面砂浆太湿，抹灰层涂抹后水分难挥发，不但影响下一工序的施工，还可能在砂浆层中留下空隙，影响抹灰层质量。

7.3.5 吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、冲筋是大面积抹灰前的基本步骤，应按下列要求进行：

1 先确定基准墙面，并据此进行吊垂直、套方、找规矩。根据墙面的平整度确定抹灰厚度，为保证墙面能被抹灰层完全覆盖，提出了抹灰厚度不宜小于5mm的要求。

2 对于凹度较大、平整度较差的墙面，一遍抹平会造成局部抹灰厚度太厚，易引起空鼓、裂缝等质量问题，需要分层抹平，且每层厚度不应大于7mm~9mm。

3 为保证抹灰后墙面的垂直与平整度，抹灰前应先抹灰饼。抹灰饼时需根据

抹灰要求，确定灰饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。

7.3.6 根据墙面尺寸进行冲筋，将墙面划分成较小的抹灰区域，既能减少由于抹灰面积过大易产生收缩裂缝的缺陷，抹灰厚度也宜控制，表面平整度也宜保证。墙面冲筋（标筋）应按下列要求进行：

1 冲筋应在灰饼砂浆硬化后进行，冲筋用砂浆可与抹灰用砂浆相同。

2 规定了冲筋的方式及两筋之间的距离。

7.3.7 内墙抹灰的要求：

1 抹底层砂浆应在冲筋2h后进行。

2 抹第一层（底层）砂浆时，抹灰层不宜太厚，但需覆盖整个基层并要压实，保证砂浆与基层粘结牢固。两层抹灰砂浆之间的时间间隔是保证抹灰层粘结牢固的关键因素：时间间隔太长，前一层砂浆已硬化，后层抹灰层涂抹后失水快，不但影响砂浆强度增长，抹灰层易收缩产生裂缝，而且前后两层砂浆易分层；时间间隔太短，前层砂浆还在塑性阶段，涂抹后一层砂浆时会扰动前一层砂浆，影响其与基层材料的粘结强度，而且前层砂浆的水分难挥发，不但影响下一工序的施工，还可能在砂浆层中留下空隙，影响抹灰层质量，因此规定应待前一层六七成干时最佳。根据施工经验，六七成干时，即用手指按压砂浆层，有轻微压痕但不粘手。

7.3.8 本条规定了内墙细部抹灰的要求：

1 墙、柱的阳角是容易被碰撞、破坏的部位，在大面积抹灰前应用砂浆做护角，护角高度离地面需2m以上，每侧宽度宜为50mm。

2 规定了窗台细部抹灰的要点，清理基层、浇水润湿，是抹灰前需做的基本工作。窗台抹灰层需要有足够的强度，要求进行界面处理并用M20水泥砂浆抹面。

3 规定了对预留孔洞和配电箱、槽、盒等周边进行细部抹灰的步骤。

4 规定了水泥踢脚线和墙裙等小面积细部抹灰的步骤，这些部位容易被碰撞、破坏，应用M20以上强度等级的水泥砂浆进行抹灰。

7.3.9 吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、冲筋是大面积抹灰前的基本步骤，应按下列要求进行：

1 外墙找规矩时，应先根据建筑物高度确定放线方法，然后按抹灰操作层抹灰饼。

2 每层抹灰前为保证抹灰层厚度及平整度需以灰饼为基准进行冲筋。

7.3.10 本条规定了大面积外墙抹灰的步骤。与本规程7.3.7条基本相同。

7.3.12 本条规定了外墙细部抹灰的要求：

1 排水畅通是防止外墙渗漏的有效措施，对檐口、窗台、窗眉、阳台、雨棚等部位的排水做法提出了要求。

2 阳台、窗台、压顶等部位容易受损破坏，应用M20以上水泥砂浆分层抹灰。

7.3.13 顶棚抹灰通常不做灰饼和冲筋，但应先在四周墙上弹出水平线控制线，再抹顶棚四周，然后圈边找平。

7.3.14 在混凝土顶棚上找平、抹灰，抹灰砂浆与基体粘结牢固，不发生开裂、空鼓和脱落等现象尤为重要。因此，强调粘结牢固，对平整度不提出过高要求，表面平顺即可。

7.3.15 抹灰层有时会要求具有防水、防潮功能，应采用干混普通防水砂浆，满足抹灰层防水性能的要求。

7.3.17 本条规定了机械喷涂抹灰施工的要求：

1 机械喷涂抹灰施工时一项需要连续进行的复杂系统工程，包括原材料供应、搅拌、输送、喷涂及喷后处理等多个环节，各个环节需要有序配合，任何一个环节出现问题，都将导致施工中断。且机械喷涂抹灰施工工艺非常复杂，需注意和控制的要点很多，非专业人员往往难以顺利施工，故本规程要求其作业人员接受过专业培训。

2 规定了机械喷涂抹灰使用的喷涂设备类型。

3 在机械喷涂前按照产品说明书检查安全装置的可靠性、管道及接头密封性非常重要。安全装置保护人身及设备安全，应重视对超载安全装置的检查，保证其可靠工作。当安全装置为卸料阀时，应注意检查阀口是否有残留物料以及锈蚀情况；当安全装置为电气保护系统时，应重点检查保护元件是否完好。压力表是设备状态指示的关键仪表，必须能正常工作，并应置于方便观察的位置。

试运转时要注意检查电机旋向，部分输送泵、搅拌机的电机若反向旋转可能无法正常工作，正式工作前，必须确保电机旋转方向与标志的箭头方向应相符。空运转时，部分设备可能需要加水，应先加水后运转，以免损坏设备。

4 本条规定了泵送前的预处理工作，这是减少堵塞、顺利泵送的保证。

5 标志、标筋是作业面的抹平基准。设置标筋标志时，宜充分发挥机械喷涂的技术优势，以提高效率，保证施工质量。标筋横截面设置为梯形，可减少周边材料开裂。

6 规定了机械喷涂时的成活工艺及方法。

7 机械喷涂时，根据设备和墙面类型选择合理的喷涂路线，可减少管道的拖移工作量，减少对已完成工程的损伤和污染。

8 砂浆泵送中间停歇时，应根据环境温度、砂浆特性和设备类型合理确定喷涂停顿时间间隔。停顿时间过长（>45min）时，容易致使砂浆在设备或管道内凝固，导致后期清理困难或设备部件、管道报废。

9 喷涂结束后的清洗工作极其重要，这是保证后期能否正常使用的关键。设备不及时清洗时，致使砂浆在设备或管道内凝固，导致后期清理困难或设备部件、管道报废。输送管可使用清洗球进行清洗，喷枪可使用压缩空气及清水混合吹洗枪内残余砂浆。

7.3.18 如果基层过于干燥，抹灰砂浆中的水分易被吸干，影响砂浆强度。

7.3.19 加强对预拌抹灰砂浆的保湿养护，是保证抹灰层质量的关键步骤。因此规定预拌抹灰砂浆应保湿养护，养护时间不应少于7d。

7.4 地面砂浆

7.4.1 基层表面的处理效果直接影响到地面砂浆的施工质量，因而要对基层进行认真处理，使基层表面达到平整、坚固、清洁。

7.4.2 地面比较容易洒水，对粗糙地面可以采取提前洒水湿润的处理方法。

7.4.3 对光滑基层，如混凝土地面，可采用界面砂浆进行界面处理，以提高砂浆与基层的粘结强度。

7.4.5 当铺设面积较大时，设置分仓缝是为了避免地面砂浆由于收缩变形导致的较多裂缝的发生。

7.4.6 地面面层砂浆施工时应刮抹平整；表面需要压光时，应做到收水压光均匀，不得泛砂。压光时间要恰当，若压光时间过早，表面易出现泌水，影响表层砂浆强度；压光时间过迟，易损伤水泥胶凝体的凝结结构，影响砂浆强度的增长，容易导致面层砂浆起砂。

7.4.7 加强对地面砂浆的保湿养护，是保证地面砂浆质量的关键步骤。地面砂浆经养护后有利于强度的发展，同时避免地面起砂。

8  预拌砂浆施工质量验收要求

8.1 一般规定

8.1.1 本条对预拌砂浆施工质量验收的范围作了规定。

8.1.2 施工质量对保证砂浆的最终质量起着很关键的作用，因此要加强施工现场的质量管理水平。

8.1.3 抗压强度试块、实体拉伸粘结强度检验是按照检验批进行留置或检测的，在评定其质量是否合格时，按由同种材料、相同施工工艺、同类基体或基层的若干个检验批构成的验收批进行评定。

8.2 砌筑砂浆施工质量验收要求

8.2.1 主要参照《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223-2010并结合预拌砌筑砂浆的特征而定。砌筑砂浆的使用量较大，且预拌砌筑砂浆的质量比较稳定，验收批量比现场拌制砂浆可适当放宽。根据现场实际使用情况及施工进度，分别规定了湿拌砌筑砂浆、干混普通砌筑砂浆、干混薄层砌筑砂浆以及轻质保温砌筑砂浆的验收批量。

8.2.2 预拌砂浆是在专业生产厂生产的，材料稳定，计量准确，砂浆质量较好，强度值离散性较小，可适当减少现场砂浆抗压强度试块的制作量，但每验收批各类型、各强度等级的预拌砌筑砂浆留置的试块组数不宜少于3组。

8.2.3 明确抗压强度是按验收批进行评定，其合格标准参考了相关的标准规范。当同一验收批砂浆试块抗压强度平均值和最小值或单组值均满足规定要求时，判该验收批砂浆试块抗压强度合格。

8.2.4  规定了轻质保温砌筑砂浆每个批次的验收项目。

8.3 抹灰砂浆施工质量验收要求

8.3.1~8.3.2 检验批的划分和检查数量是参考现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010的相关规定确定的。

8.3.3~8.3.5 这几项要求是保证抹灰工程质量的最基本要求。

8.3.6 预拌砂浆是专业工厂生产的，质量比较稳定，每检验批可留取一组抗压强度试块。

8.3.7~8.3.8《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010将抹灰砂浆抗压强度指标作为质量评定要求，本规程采纳了JGJ/T220的规定。抹灰工程先进行砂浆的抗压强度评定，并给出了砂浆试块抗压强度合格的判别标准。当砂浆抗压强度判定不合格时，应在现场进行拉伸粘结强度检测，并以拉伸粘结强度的检测结果为准。

8.3.9~8.3.10 给出了拉伸粘结强度检验批的划分和拉伸粘结强度合格的判别标准。

8.4 地面砂浆施工质量验收要求

8.4.1~8.4.2 检验批的划分和检查数量是参考国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定确定的。

8.4.3~8.4.6这几项要求是保证地面工程质量的最基本要求。

8.4.7 预拌砂浆是专业工厂生产的，质量比较稳定，每检验批可留取一组抗压强度试块。

8.4.8 砂浆抗压强度按验收批进行评定，给出了砂浆试块抗压强度合格的判别标准。